## Slide 1: CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet 1B: Intron jatko: Materiaalien jaottelu
2020

## Slide 2: Jaotteluita, ryhmittelyjä
Puhtaat aineet vs. seokset
Bulkkimateriaalit vs. erikoismateriaalit
Muokattavat vs. hauraat (ductile vs. brittle)
Teräkset vs. värimetallit vs. jalometallit
Alkuainepuolijohteet (Si; Ge) vs. yhdistepuolijohteet (GaAs, InP, GaN, CdTe)
Synteettiset vs. luonnonpolymeerit
Kertamuovit vs. kestomuovit
Komposiitit vs. hybridimateriaalit

## Slide 3: Materiaalit eri muodoissa
Bulkkimateriaalit
Rakeiset aineet
Partikkelit/jauheet
Kuidut/langat
Kalvot/pinnoitteet
Vaahdot/huokoiset materiaalit

## Slide 4: Bulkkimateriaaleja (≈voluumia)

## Slide 5: Rakeinen aine (granular matter)
Selvästi kiinteää ainetta
Virtaa silti nesteen tavoin
Eivät liiku termisten fluktuaatioiden voimasta
>1 µm
Hiekka, kivihiili, riisi, suola, lannoitteet…

## Slide 6: Partikkelit/jauheet
Sainiemi, Grigoras, Franssila: 2009
Mg-jauhe, 5-20 µm
Polystyreeni palleroita,
1 µm, monodisperssi kokojakauma.
Partikkeleiden välillä adheesiota ja agglomeraatiota,
koska pieniä (mikrometri-luokassa).
Joskus harvoin monodisperssejä kuten polystyreeni alla.
TiO2, 10-20 nm
Singh et al 2020 Nanotechnology 31 085602
http://magnesium-powder.blogspot.com/2012/05/spherical-magnesium-powder-for-chemical.html

## Slide 7: Nanopartikkeleiden geometria
https://phys.org/news/2010-11-dna-velcro-nanoparticles.html
Yang et al: Journal of Cleaner Production 257 (2020) 120408

## Slide 8: Core-shell partikkelit
Asselin et al: Metal-Enhanced Fluorescence and FRET in Multilayer Core-Shell Nanoparticles
Kumar Verma et al: Journal of Nanobiotechnology volume 11, Article number: 1 (2013)
10 nm hiiltä TiO2 partikkelin päällä
Singh et al 2020 Nanotechnology 31 085602

## Slide 9: Kuidut/langat; verkot/matot
Hiilinanoputkia CVD-menetelmällä
Lim et al: Progress in Polymer Science 33 (2008) 820–852
Polymaitohappoa (PLA) elektrospinnattuna
Grigoras, Franssila 2011

## Slide 10: Kuitujen ominaispinta-ala (m2/kg)
Lim et al: Progress in Polymer Science 33 (2008) 820–852

## Slide 11: Hiilinanoputkia langaksi
Zhang et al: Adv. Mater. 2020, 32, 1902028
Dyatlova et al: 2012 Dielectric screening effects on transition energies in aligned carbon nanotubes

## Slide 12: CNT-lanka vetolujuus ja venymä
Zhang et al: Adv. Mater. 2020, 32, 1902028
Hiilikuitu = random-rakenne, luonnonmateriaalista;
CNT = kemiallisesti tarkoin määritelty materiaali, synteettinen
Valtava venymä, sitten äkillinen murtuminen kuin keraamilla.

## Slide 13: Vaahdot/huokoiset materiaalit
Polyuretaanivaahtoa
Umpisolumuovi: kukin kupla on eristetty toisistaan  kaasu ei virtaa läpi  lämmöneriste.
Kuranska: Composites Science and Technology 72 (2012) 299–304
Open foam, läpivirtaus.
Foam made from non-flammable metal will remain non-flammable and the foam is generally recyclable back to its base material. Coefficient of thermal expansion will also remain similar while conductivity will be reduced.
Alumiinivaahtoa
1 mm

## Slide 14: Kalvot/pinnoitteet
Heijastuksen-esto-pinnoite, MgF2,
(paksuus
~130 nm)
CMOS transistorin eristeoksidi, SiO2, paksuus 2.7 nm
TiN, kova, kulutusta kestävä pinnoite. Paksuus esim. 5 µm.

## Slide 15: Membraanit (≈huokoiset kalvot)
Sartowska et al: Acta Physica Polonica 2013
Polymeric track etched membranes with the pores
diameter of 1.2 µm and the pores density of
2 *1017 cm-2 were obtained by PET foil irradiation
with accelerated 250 MeV Kr-ions and chemical
etching.
Hopea-membraani, paksuus 50 µm. “The silver membrane filters are available from pore sizes of 0.2 to 5μm. Unique chemical and thermal stability is especially valuable for those applications involving aggressive fluids and/or high temperatures.”
https://www.2spi.com/category/spi-pore-silver-membrane-filters/

## Slide 16: Biomimeettiset membraanit
“A bistable membrane that rapidly and reversibly transitions from a highly breathable state to a chemically protective state when exposed to organophosphates is demonstrated. The threat‐triggered physical collapse of an ultrathin copolymer layer on the membrane surface efficiently gates transport through membrane pores made of single‐walled carbon nanotubes (SWNTs). The ultrafast moisture conduction of the SWNTs enables the overcoming of the breathability/protection trade‐off that limits conventional membrane materials.”
Li et al: Autonomously Responsive Membranes for Chemical Warfare Protection, Adv. Funct. Mater. 2020

## Slide 17
Tauko; chat time

## Slide 18: Dimensiot
0D materiaalit 1D materiaalit 2D materiaalit 3D materiaalit 4D materiaalit
kvanttipisteitä
nanolankoja
ohutkalvoja
”tavallisia” materiaaleja
Ohjelmoitavia, muotoaan muuttavia materiaaleja

## Slide 19: 0D, 1D & 2D materiaaleja
Freund & Suresh
2D
1D
0D

## Slide 20: 0D: kvanttipisteitä väri on koon funktio (~2-7 nm)

## Slide 21: 1D nanolankoja
Kuparinanolankoja
Nanolankoja piistä

## Slide 22: 2D kalvoja aurinkokennoon
https://unit.aist.go.jp/rcpv/cie/r_teams/eFTFT/index.html
1.2 µm

## Slide 23: Materiaali vs. rakenne
Luonnonpuun ominaisuuksien tutkiminen on luonnontiedettä.
Puusta tehtävien rakenteiden suunnittelu on insinööritiedettä.
Materiaalitiede on hiukan molempia.

## Slide 24: Rakennemateriaalit
Nämä antavat kappaleelle muodon ja mekaanisen rungon.

## Slide 25: Toiminnalliset materiaalit
Antavat lisäominaisuuksia:
-maali antaa värin
-maali suojaa säältä/merivedeltä
-maali estää merirokon tarttumisen…
Ei voida tehdä punaista terästä, eikä laivaa voi tehdä maalista, siksi tarvitaan molempia.

## Slide 26: Hierarkinen häivemateriaali
Li et al: Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807624
PANi-polymeeri-kuituja (elektro-spinnaamalla)
Hiilinanoputkia (CNT)
Fe3O4 nano-partikkeleita
Skaalat:
PANi 200 nm halkaisija
CNT 50 nm
Fe3O4 5 nm

## Slide 27: Multifunktionaalisuus
-tutkasäteitä absorboiva ja sirottava (=häive)
-vettä hylkivä
-itsepuhdistuva
-lämpöä eristävä
-ultrakevyt
Li et al: Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807624

## Slide 28: Rakenne ja funktio
Valurauta
Ei pinnoitetta
Teräs
Ei pinnoitetta
Alumiini
Teflon-pinnoite

## Slide 29: Toiminnallisuus: tarttumisenesto
Teflon:
pintaenergia hyvin pieni  tarttuminen huono
Teräs: kiillotettu  pinta-ala minimoitu = tarttumispaikat minimoitu
Valurauta: öljy estää proteiinien tarttumisen

## Slide 30: Toiminnallisuuksia
Perustoiminnallisuus
Tiheys, lujuus, johtavuus, eristävyys…
Sekundäärinen toiminnallisuus:
Termosähköinen, magneettinen hystereesi, …
Aistiva/reagoiva
Fotokrominen, termolabiili, pietsosähköinen…
Kemiallinen
Katalyysi, selektiivinen permeaatio, inerttiys…
Makoto Nanko Copyright AD-TECH; licensee AZoM.com Pty Ltd.

## Slide 31
Äly:
-itsekorjautuva, muistimetalli/polymeeri…
Ympäristönkesto:
-UV-stabiili, haponkestävä, kylmähauras…
Biologinen:
-biohajoava, bioyhteensopiva, myrkyllinen…
Inhimillinen:
-väri, pehmeys, haptinen kokemus…
Sovelluskohtainen:
-leikkaava, heijastava, UV-kovettuva…
Makoto Nanko Copyright AD-TECH; licensee AZoM.com Pty Ltd.

## Slide 32: Toiminnallisia materiaaleja
-fotosähköinen: sähköä valosta
-pietsosähköinen: mekaanisesta muutoksesta jännite-ero
-käänteinen pietsosähköinen: jännite-erosta mekaaninen muodonmuutos
-fotokrominen: UV-absorptio pienentää näkyvän valon läpäisevyyttä
-magnetostriktiivinen: magneettikenttä aiheuttaa mekaaniseen muodonmuutokseen

## Slide 33: Yhtäläisyyksiä
-toistuva mekaaninen muodonmuutos
-materiaali taipuu
-liitokset taipuvat mukana
Rakennemateriaali
Toiminnallinen materiaali,
Kännyn piezo-suodatin

## Slide 34
Tauko;
Chat time

## Slide 35: Kappaleen ominaisuus vs. materiaalin ominaisuus
Vastus = kappaleen ominaisuus (Ω)
Resistiivisyys = materiaaliominaisuus (Ω-m)
Lämpökapasiteetti = kappaleen ominaisuus (J/K)
Ominaislämpökapasiteetti = materiaaliominaisuus (J/kg*K)
Venymä on kappaleen ominaisuus (metri, tai %)
Lämpölaajenemiskerroin on materiaaliominaisuus (1/K)
Mutta:
Sulamislämpötila on kappaleen koon ominaisuus: kulta-nanopartikkelin sulamispiste ~200oC

## Slide 36: Human touch…
effusiviteetti =
https://rashedtextile.com/2020/04/29/quantifying-thermal-performance-thermal-effusivity-applied-in-fabric-selection-validation-and-quality-control/
Lämpimyyden tuntu riippuu
-lämpötilasta (T)
-lämmönjohtavuudesta (k)
-lämpökapasiteetista (c)
-tiheydestä (ρ)

## Slide 37: Haptics, tuntoaistimateriaalit
Pinnan tuntu:
-pehmeä/kova
-sileä/karhea
-kuiva/märkä
-kitkainen/liukas
Mitkä materiaaliominaisuudet määrittelevät pehmeyden ?

## Slide 38: Materiaalien stabiilisuus
kova (ei kulu kontaktissa/hankauksessa)
jäykkä (ei veny/puristu kasaan)
murtoluja (ei murru)
sitkeä (absorboi osuvan energian halkeamatta)
ruostumaton (kestää oksidoivaa ympäristöä)
korkea sulamispiste (kestää lämpöä)
kylmäluja (ei haurastu pakkasessa)
elektromigraation kesto (kestää sähkövirtaa)
säteilynkesto (ei haurastu säteilytyksessä)

## Slide 39: Materiaalien suunniteltu epästabiilisuus
liukeneva luunaula
hiekasta tehty valumuotti
valolla irrotettava liima
silkki ompelulankana kirurgiassa
biohajoava muovikassi
kuparin patinoituminen
elimistöön liukeneva huokoinen piipartikkeli lääkkeenkantajana

## Slide 40: Tutkiiko materiaalitiede nestemäisiä materiaaleja ?
-ioniset nesteet
-metallisulat
-suolasulat
-nanonesteet -ferrofluidit

## Slide 41: Geelit
Gel is “nonfluid colloidal network or polymer network that is expanded throughout its whole volume by a fluid.” Thus, a gel can be seen as a large amount of solvent immobilized by a small amount of cross‐linked solid. According to the nature of solvents, gels are categorized into hydrogel and organogel to indicate whether the solvent is water or organic solvent(s).
Incorporation of metal components (metal ions, metal–organic molecules, and metal nanoparticles) is an effective way to locally establish extra interactions among the building blocks and consequently trigger gel formation.
Addition of metal components is a straightforward way to integrate the specific properties of metals with the properties of organic matrix, therefore to tune properties like conductivity,9 color,10, 11 rheological behavior,12 adsorption,13 emission,14 photophysical properties,15 magnetism,16, 17 antibacterial activities,18, 19 catalytic activities,20-23 redox activities,24, 25 and self‐healing properties.26-28.
Wu et al: https://doi.org/10.1002/adma.201806204

## Slide 42: Nestekiteet
A true liquid is isotropic, meaning that its properties are uniform in all directions— the result of its molecules being in constant random motion. Crystalline solids, in contrast, are anisotropic; optical- and other properties such as thermal and electrical conductivity vary with direction. A liquid crystal phase has many of the physical attributes of a liquid, but its molecular units are sufficiently ordered to give rise to some anisotropy, most notably in their optical properties.
The structural units capable of forming liquid crystals are always molecules, usually rather elongated organic ones that possess dissimilar local structural regions that can interact in an organized way with their neighbors. Over a certain range of temperatures, these attractive forces can lead to a degree of self-organization in which crystal-like order persists in some directions even though it is lost in other directions.
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Physical_Properties_of_Matter/States_of_Matter/Liquid_Crystals

## Slide 43: Nestemetallit (Ga:In:Sn)
Gallium-based liquid metals show excellent thermal and electrical conductivities with low viscosity and non-toxicity. Their melting points are either lower than or close to room temperature, which endows them with additional advantages in comparison to the solid metals; for example, they are flexible, stretchable and reformable at room temperature. Recently, great improvements have been achieved in developing multifunctional devices by using Ga-based liquid metals, including actuators, flexible circuits, bio-devices and self-healing superconductors.
Applications are mainly based on the unique properties of liquid metals, including low melting point, flexible and stretchable mechanical properties, excellent electrical and thermal conductivities and biocompatibility.
Bo et al: https://doi.org/10.1080/23746149.2018.1446359

## Slide 44: Biomateriaaleja
Joko luonnonmateriaaleja tai synteettisiä !
Bio-pohjaiset materiaalit
Implanttimateriaalit
Biohajoavat materiaalit
Bioliukenevat materiaalit
Bioyhteensopivat materiaalit
Bioaktiiviset materiaalit
Biomimeettiset materiaalit
Biomateriaalit tarkoittaa monille ihmisille lääketieteellisiä materiaaleja !
“Scope of Biomaterials-journal:
A biomaterial is now defined as a substance that has been engineered to take a form which, alone or as part of a complex system, is used to direct, by control of interactions with components of living systems, the course of any therapeutic or diagnostic procedure.”

## Slide 45: Tulevaisuuden materiaalit
Uusia materiaaleja etsimässä sovelluksia:
nano, meta, hybridi, biomimeettiset
Uusia sovelluksia etsimässä materiaaleja:
ihmisen varaosat
robotit
energian varastointi
Uusia materiaaleja vanhoihin sovelluksiin:
autot, elektroniikka, lentokoneet,…

## Slide 46: Joustavat keraamit
L. R. Meza, S. Das, J. R. Greer, Science 2014, 345, 1322.

## Slide 47: Elastiset magneetit
Olsson, Azizi Samir, Salazar-Alvarez, Belova, Ström, Berglund, Ikkala, Nogués, Gedde, Nature Nanotechnology 2010

## Slide 48: Syötävä elektroniikka
https://www.technologyreview.com/s/610190/edible-electronics-tattooed-on-your-food-could-help-track-your-health/

## Slide 49
Materials as Machines
Joselle M. McCracken, Brian R. Donovan, and Timothy J. White*
Materiaalin muodon-muutosta käytetään tuottamaan liikettä, tai muuttamaan mekaanisia ominaisuuksia

## Slide 50: Lisää materiaaleja
Programmable materials
Active materials
Smart materials
Auxetic materials
Optical limiting materials
Self-healing materials
Critical materials
Extreme materials
Energy materials
Energetic materials
2D materials
Metamaterials
Thermoelectric materials
Piezotronics
Nuclear materials
Multiscale materials
Hybrid materials
Photonic materials
Phase change materials
Interactive materials mimicking the embodied intelligence of biological systems lead to a paradigm shift from materials that merely respond to external signals to materials that sense their environment, process the information received, and respond or adapt autonomously.