## Slide 1: Luento 4B: Termiset ominaisuudet 2020
Sami Franssila

## Slide 2: Mekaaniset ominaisuudet lämpötilan funktiona
Ashby Fig. 13.1

## Slide 3: Sähköiset & optiset ominaisuudet lämpötilan funktiona
Pätee metalleille !
Puolijohteet eri juttu.
Ashby Fig. 13.1

## Slide 4: Atomi-jousi -analogia
Jousi on tasapainossa pituudeltaan a0.
Tämä vastaa sidospituutta.
Jos puristetaan kasaan, jousi vastustaa.
Jos venytetään, vastustaa.
 Hakeutuu tasapainotilaan.
Ashby Fig. 12.9

## Slide 5: Atomin jousivakio, k
3 eV on tyypillinen sidosenergia U
Atomin koko on luokkaa 0.1 nm
1 eV = energia kun alkeisvarausta e nostetaan 1 V potentiaalieron yli = 1.6*10-19 J
Toisaalta: F = -kr (jousivakio*matka)
k = F/r = 5*10-9 N/1*10-10 m = 50 N/m

## Slide 6: Jousivakio (k) ja amplitudi (A)
A = 2.2*10-11 m = 22 pm (300 K)
Entä jos 600 K ?
U = 3kBT = 2.4*10-20 J
A = 3*10-11 m = 30 pm (600 K)
Eli värähtelyjen amplitudi kasvoi 36%
Entä lämpölaajeneminen ?
Harmoninen oskillaattori
T4
T3
T2
T1

## Slide 7: Lämpölaajeneminen
Metalleilla lineaarinen lämpölaajeneminen
luokkaa 10*10-6/K
 Δ L/L = 10*10-6/K * 300K = 2*10-3 = 0.2%
Atomin L = 10-10 m
Δ L = 2*10-13 m
= 0.2 pm
Lämpölaajeneminen 0.2 pm
Värähtelyamplitudi kasvaa 8 pm

## Slide 8: Lämpölaajeneminen johtuu epäsymmetrisestä potentiaalista
Suuri sidosenergia
= syvä kuoppa, lähes symmetrinen pohjalla
 Pieni muutos tasapainoasemassa
Pieni sidosenergia
= matala, asymmetrinen kuoppa
 Iso muutos tasapainoasemassa
T5
T4
T3
T2
T1
T5
T4
T3
T2
T1

## Slide 9: Nyrkkisääntö: α = 0.02/Tm
Vahva sidos
 korkea sulamislämpötila
 pieni lämpölaajeneminen
Wolframi: Tm = 3600 K  0.02/Tm = 5.6*10-6/K
(α = 4.5*10-6/K taulukkoarvo)
Lyijy: Tm = 600 K  0.02/Tm = 33*10-6/K
(α = 29*10-6/K taulukkoarvo)

## Slide 10: Sulamislämpötila Tm
Ashby Fig. 13.6

## Slide 11: Päteekö α = 0.02/Tm keraameille ja polymeereille ?
Materiaali Al2O3 PEEK PE
Tm 2300 K 600 K 400 K
Arvioitu α 9*10-6 K-1 33*10-6 K-1 50*10-6 K-1
Taulukko α 7*10-6 K-1 55-140*10-6 K-1 100-200*10-6 K-1

## Slide 12: Voimakenttä  venymä (strain)

## Slide 13: Ratakiskon lämpölaajeneminen
L = 200 m (yhteenhitsattu)
dT = 60 K (-30oC … + 30oC)
Teräkselle αLIN = 12*10-6/K
 dL = α *L*dT = 14 cm

## Slide 14
Tauko
5 min

## Slide 15: Lämpökapasiteetti
Paljonko energiaa (U) tarvitaan lämmittämään kappale ?
U = Ckpl *ΔT
U = lämpökapasiteetti * lämpötilan muutos.
Ckpl yksikkö on J/K
Lämpökapasiteetti kuvaa kappaleen termisen energian varastointikykyä.
Mitä isompi kappale, sitä isompi lämpökapasiteetti.

## Slide 16: Ominaislämpökapasiteetti cp
Ominaislämpökapasiteetti cp on materiaaliominaisuus
Yksikkö J/kg*K
Esim. kupari cp=385 J/kg*K, vesi 4200 J/kg*K
Ominaislämpökapasiteetti tilavuutta kohti on vakio kiinteille aineille:
ρcp ≈ 2*106 J/m3K

## Slide 17: ρCp = vakio ~ 2*106 J/m3K
Tiheys
(kg/l)
Laskennollinen ρcp (*106)
Cp(kJ/kg*K-1)
0.91
1.14
4.0
5.7
8.8
7.3
2.7
1.7
0.5
3.4
1.7
2.4
1.8
1.7
3.4
2.6
2.1
1.9
Jotain sinne päin, ei tarkka, mutta antaa hyvän arvion.
Vesi on hyvin poikkeuksellinen !

## Slide 18: Terminen energia atomitasolla
N atomia, jokaisella on 3 värähtelymoodia:
Pitkittäinen (longitudinal) + 2 poikittaista
Moodin energia on kBT
Terminen energia U = 3kBT = 1.2*10-20J/atomi (300 K)
Pitkittäinen moodi
Poikittainen
(ja toinen tasoa kohti)
Ashby Fig. 12.7

## Slide 19: Lämpökapasiteetti atomeilla
Energiaa yksikkötilavuudessa 3kBT/Ω
Atomin yksikkötilavuus Ω ~ 2*10-29 m3,
E300K = 3*1.38*10-23*300/2*10-29=600*106 J/m3
E301K = 602*106 J/m3
ΔE (300K  301 K) = 2*106 J/m3
Kaikille kiinteille materiaaleille siis pätee että 1K lämmitys vaatii 2*106 J/m3 (koska laskussa ei ole mukana mitään materiaaleista riippuvia parametrejä).

## Slide 20: Lämmön varastointi
dU = m c dT
dU = (lämpö)energia (J)
m = massa (kg) cp = ominaislämpökapasiteetti (J/kg K)
dT = lämpötilaero (K, oC)
Avainasia: varastoitunut lämpö(energia)

## Slide 21: Muumimuki (1)
Kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmittämään muumimukillinen teetä huoneenlämpötilasta kiehumispisteeseen ?
ΔU = mtee *ctee *ΔT
2.5 dl teetä ≈ 250 g vettä
veden ominaislämpökapasiteetti = 4.2 kJ/kg*oC
ΔU = 0.25 *4.2*80 kg*kJ/kg*oC * oC = 24 kJ

## Slide 22: Muumimuki (2)
Kun 20oC muumimuki kaadetaan täyteen 100oC vettä, mihin lämpötilaan systeemi asettuu ?
dU = mmuki cmuki (T-20) = mvesi cvesi (100-T)
Muki lämpenee
Vesi jäähtyy

## Slide 23: Muumimuki jatkuu…
T = (100 mvcv +20mmcm)/(mmcm + mvcv)
mm = mv = 0.25 kg
cvesi = 4.19 kJ/kgoC
cmuki = 0.7 kJ/kgoC
T ≈ 89oC

## Slide 24: Mustikkamaan lämpövarasto
Tilavuus yhteensä 320 000 m3.
Varastointikapasiteetti 11 600 MWh.
Latauslämpötila noin 90 ºC.
Lataus/purkuteho 120 MW.
Helen

## Slide 25: Faasimuutoslämpö/latentti lämpö
Lämpötila pysyy vakiona faasimuutoksen aikana
Lämpötila
0oC
100oC
2.06 kJ/kg*K
4.2 kJ/kg*K
2 kJ/kg*K
334 kJ/kg
2261 kJ/kg
Veden höyrystymislämpö
Jään sulamislämpö
Energia
Jään ominaislämpökapasiteetti
Veden ominaislämpö-kapasiteetti
Vesihöyryn ominaislämpökapasiteetti

## Slide 26: Kylmää vai kuumaa vettä kiukaalle ? Litra ≈ kg vettä
Veden lämmittäminen 20oC  100oC
U = mcΔT = 336 kJ
Veden lämmittäminen 80oC  100oC
U = 84 kJ
Veden höyrystyminen: U = 2261 kJ
Kylmän ja kuuman veden ero noin 10%

## Slide 27: PCM: Phase Change Materials
Talon seinässä PCM.
Auringonpaisteessa faasimuutos, joka sitoo energiaa.
Illalla faasimuutos toiseen suuntaan,
Lämpö vapautuu ja lämmitää taloa.
Aurinkovoimalan peilit lämmittävät suolan sulaksi.
Jos riittävän iso säiliö, pysyy kuumana yön yli.

## Slide 29: Energiatiheys (MJ/m3)
Nazir et al: International Journal of Heat and Mass Transfer 129 (2019) 491–523
Lämpimään kappaleeseen varastoitu energia
Faasimuutokseen varastoitu energia
Reaktiotuotteisiin varastoitu energia

## Slide 30: PCM markkinavaatimukset
Nazir et al: International Journal of Heat and Mass Transfer 129 (2019) 491–523

## Slide 31
Tauko
5 min

## Slide 32: Lämmönjohtavuus λ
Kuinka paljon lämpöä virtaa aikaa ja pinta-alaa kohti?

## Slide 33: Fourierin laki
q = lämpövirta, yksiköissä W/m2.
λ = lämmönjohtavuus, yksiköissä W/K*m
Tällä kaavalla saadaan laskettua lämmönsiirtymisen tasapainotilanne.
Avainasia: siirtynyt (lämpö)energia

## Slide 34
Parhaat lämmönjohteet
Parhaat lämmöneristeet
Eroa tekijällä
104

## Slide 35: Kivitalo
Paljonko lämpöä karkaa kivitalosta -20oC pakkasella ? Sisälämpötila +20oC.
Siporex kivilaatta lämmönjohtavuus 0.12 W/K*m
Seinän paksuus 0.2 m
q = - 0.12* W/K*m * 40 K/0.2m = -24 W/m2
Jos talo 150 m2, seinäala 150 m2  3.6 kW
Kaukolämpö 70 €/MWh. Oletetaan 3 kk & -20oC
 100 vrk*24 h/vrk*3.6 kW*0.07 €/kWh = 600€

## Slide 36: U-arvo = lämmönläpäisykerroin
U-arvo kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä.
Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on. Ikkunan enimmäisarvo 2010 alkaen on 1,0 W/(m2K) Suomen rakennusmääräyksissä. Parhaat energiansäästöikkunat U = 0.4 W/(m2K) .
Tällöin lämpövuo q on:
U-arvo mitataan rakenteelle (=ikkunalasi+ilmaväli+ikkunalasi+karmit).
Ei materiaaliominaisuus.
dT

## Slide 37: Terminen effusiviteetti
Kertoo materiaalin kyvyn vaihtaa lämpöenergiaa ympäristönsä kanssa.
e =
-lämmönjohtavuus (k)
-lämpökapasiteetti (c)
-tiheys (ρ)
PCM:n pitää pystyä luovuttamaan energia tarvittaessa nopeasti, siksi sillä pitää olla iso effusiviteetti.

## Slide 38: Terminen diffusiviteetti
λ = lämmönjohtavuus
ρ = tiheys
Cp = lämpökapasiteetti
Terminen diffusiviteetti kuvaa sitä, miten nopeasti lämpö johtuu (tai vastaavasti miten pitkälle lämpö johtuu). Se ei kerro mitään siirtyneestä energiasta.

## Slide 39
Lineaarinen riippuvuus lämmönjohtumisen ja termisen diffusiviteetin välillä.

## Slide 40: Lämmön diffuusiopituus x
Diffuusiopituus x:
a = diffusiviteetti
τ = aika
Diffuusioaika τ:
Ashby Fig. 12.15

## Slide 41: Polymeerivaahto eristeenä
Jäätelökärryn eristäminen auringonpaisteelta:
Kuinka pitkään kylmää riittää ?
Polymeerivaahdon diffusiviteetti a = 1*10-7 m2/s
Paksuus x = 5 cm = 0.05 m
τ ≈ x2/2a
= 0.052 /1*10-7 s = 25000 s (=7 h)
Eli kylmä säilyy useita tunteja (jos avaamatta; mutta jäätelö varmaan myyty tunnissa…)

## Slide 42: Loppukommentit

## Slide 43: Termiset ominaisuudet ovat lämpötilariippuvia !
Lämpölaajenemiskerroin
Lämmönjohtavuus
Tutkimuksen eturintama, luotu uusi materiaali jonka lämmönjohtavuus on vakio.

## Slide 44: Nanonesteet
“Water as the most common fluid on Earth is the most consumed working fluid in industries.
But the main problem is its low thermal conductivity, resulting in limited heat transfer.
Researchers have synthesized different nanofluids by combining different nano-particles such as metallic, nonmetallic and quasimetallic nano-particles in base fluids such as water, ethylene glycol and various mixtures of water and ethylene glycol, to enhance thermal conductivity.
Another significant property of nanofluids is their viscosity. The viscosity effects on shear stress and therefore the pumping power.”
Yang et al: Journal of Cleaner Production 257 (2020) 120408

## Slide 45: Smart vs. trivial materials
Kaikki materiaalit reagoivat lämpötilan muutokseen, mutta osa reagoi ei-triviaalisti:
Lääkkeenkantaja-nanopartikkeli hajoaa +40oC ja vapauttaa lääkkeen
Muistimetalli: lämmitys ==> iso muodonmuutos
Termokrominen: lämpötila aiheuttaa optisen muutoksen.
Toki myös muita smart-mekanismeja kuin terminen.