## Slide 1: Luento 4A: Sähköiset ja optiset ominaisuudet
Sami Franssila

## Slide 2: Sähkövaraus ja sähkövirta
Sähkövirta = varauksien (elektronien) liikettä
Mitä enemmän varauksia (elektroneja) virtaa johtimen poikkipinta-alan yli, sitä suurempi virta.
1 e = 1.6*10-19 Coulomb

## Slide 4: Analogia: vetovoima-sähkökenttä
Sähkövaraus putoaa sähkökentässä kuten massa putoaa painovoimakentässä.
https://control.com/textbook/dc-electricity/electrical-current/

## Slide 5: Resistiivisyys (ρ ) Johtavuus (σ )
ρ = 1/nqμ
σ = nqµ
Riippuvat:
-varauksenkuljettajien määrästä n
-liikkuvuudesta µ
-alkeisvarauksesta q
Alkeisvaraus = e= vakio = 1.6*10-19 C
Liikkuvuus: riippuu kidevirheistä ja lämpötilasta
Metalleilla n=vakio
Puolijohteilla n voimakkaasti lämpötila-riippuva

## Slide 6: Muita kaavoja
E = V/L (sähkökenttä = jännite /matka)
R = U/I Ohmin laki
J = I/A = σE (virrantiheys = johtavuus * kenttä)
(=Ohmin laki toisella tavalla)
1 Coulomb = 6.242×1018 elektronia
1 e = 1.6*10-19 Coulomb

## Slide 7: Aineiden sähköinen jaottelu
Johteet: metallit, kuten Au, Cu, Ag, Al
Metallisidos  vapaita elektroneja
Hyvä sähkönjohtavuus
Johtavuus laskee lämpötilan noustessa
Puolijohteet: Si, Ge, GaAs, InP, GaN
Yleensä kovalenttiset ja ioniset sidokset
Huonompia johteita kuin metallit
Johtavuus kasvaa lämpötilan noustessa
Eristeet: monet oksidit, kuten kvartsi (SiO2), alumina Al2O3
Yleensä kovalenttiset ja ioniset sidokset
Eivät johda sähköä

## Slide 8: Resistiivisyys: ρ (yksikkö Ωm) Johtavuus σ = 1/ρ (yksikkö S/m)
Kvartsi lasi pii germanium tina kulta
1018 1012 105 104 100 1 nΩm
Huoneenlämpötilassa !
Puhtaille aineille !
Usein ei kerrota kuinka puhtaita…
eristeitä
puolijohteita
johteita
Resistiivisyys usein yksiköissä µΩ-cm

## Slide 9: Ohmin laki
R = U/I
Johdelangan vastus R rippuu:
-resistiivisyydestä ρ (materiaaliominaisuus)
-langan pituudesta L
-langan leveydestä W
-langan paksuudesta T
(geometria)
muistisääntö: P=UI (M)U=RI

## Slide 10: Perinteiset johteet
Metallit (Cu, Al, W, ...)
Metalliseokset (TiW, Al:1%Cu,...)
Johtavat keraamit (TiN, CoSi2, ...)
Metal Resistivity Electrical Thermal conductivity conductivity
µΩ-cm Siemens/m W/cm*K
Ag 1.6 406
Cu 1.7 385
Al 3 205
Mo 5.6 138
Ti 43 22

## Slide 11: Johtavuus ≈ vapaita elektroneja
Sähkönjohtavuus
Lämmön-johtavuus

## Slide 13: Johteen valintakriteereitä
Maksimaalisen hyvä johtavuus  Ag, Au, Cu
Maksimaalinen johtavuus ja kohtuu hinta  Cu
Hyvä johtavuus, keveys ja edullinen hinta  Al
Kohtuullinen johtavuus ja virrantiheyden sieto  W
Kohtuu johtavuus ja korkea lämpötilankesto  TiN
Siedettävä johtavuus ja oksidoivan korkean lämpötilan kesto  Si

## Slide 14: Sähköiset vs. mekaaniset
Chen et al: Liquid metal composites, Matter 2, 1446–1480, June 3, 2020 1447
Tärkeä ominaisuuksien yhdistelmä kun elektroniikan pitää joustaa kudoksen/ihon/vaatteen kanssa.

## Slide 15: Esimerkki mikropiiri
Mikropiirin kuparijohdin on poikkileikkaukseltaan 1*1 µm ja pituudeltaan 100 µm.
Mikä on sen vastus ?

## Slide 16: Mikropiiri ratkaisu
Oletetaan taulukkokirjan resistiivisyys
ρ = 0,0168·10−6 Ωm
R = 0,0168·10−6 Ωm*1*10-6 m/
(1*10-6 m * 0.1*10-6 m) = 16800 Ω
Jos piirin käyttöjännite on 1.5V, virta on
I = U/R = 1.5 V/16800 Ω ≈ 10 µA, järkevää.

## Slide 17: Hehkulamppu
Jännite 240 V, teho 60 W
P=UI teho=virta*jännite
Virta I = P/U = 60/240 W/V = 0.25 A
Wolframia käytetään hehkulampuissa koska:
-kestävää korkeaa lämpötilaa
-virrantiheyden (J= I/A) sieto hyvä

## Slide 18: Sähkövirran vaikutus johteeseen
Hehkulampun virrantiheys
J = I/A = 0.25A/(1 mm)2
J = 2.5*105 A/m2
Mikropiirin virrantiheys:
J = 10 µA/(1*10-6 m)2
J = 1*107 A/m2
Elektronit pystyvät irrottamaan atomeja kidehilasta !

## Slide 19: Tauko

## Slide 20: Energiavyöt ja energia-aukko
Metallit
Eristeet
Puolijohteet
Puolijohteen ja eristeen ero määritelmäkysymys:
Eg = 2 eV tai 4 eV usein käytetty raja-arvo.

## Slide 21: Puolijohtavuus
valenssivyö
johtavuusvyö
Kielletty energiavyö
Eg
Johtavuusvyössä oleva varauksenkulkettaja pääsee liikkumaan
Valenssivyössä olevat varauksenkuljettajat ovat sidottuja kidehilan atomeihin

## Slide 22: Puolijohtavuus (2)
Varauksenkuljettajia siirtyy kielletyn energiavyön yli satunnaisprosessilla, jonka nopeus riippuu lämpötilasta ja kielletyn energiavyön korkeudesta.
Puolijohde on kuin 2-kaistainen moottoritie:
Valenssivyö on täynnä, eikä liikenne kulje, mutta kun joku auto siirtyy ohituskaistalle, siellä on tilaa hurjastella, ja samalla valenssivyölle tulee tilaa.

## Slide 23: Puolijohtavuus lämpötilan funktiona
Arrhenius-käyttäytyminen: todennäköisyys hypätä energiavallin yli
exp(−EG/kT)
Prosessin todennäköisyys kasvaa voimakkaasti lämpötilan kasvaessa.

## Slide 24: Varauksenkuljettajat lämpötilan funktiona
exp(−EG/kT)
Lämpötilan kasvaessa todennäköisyys hypätä valenssivyöstä johtavuusvyölle
kasvaa
n kasvaa
Johtavuus kasvaa
ρ = 1/nqμ

## Slide 25: Puolijohteet seostus (doping)
Boori, III-ryhmän alkuaine
Yksi elektroni vajaa
Syntyy aukkoja (p-tyypin puolijohde, positiivisia varauksenkuljettajia)
Fosfori, V-ryhmän alkuaine
Yksi elektroni enemmän kuin piillä
Luovuttaa elektronin (n-tyypin puolijohde, negatiivisia varauksenkuljettajia)
Doping kasvattaa varauksenkuljettajien määrää huoneenlämpötilassa.

## Slide 26: Doping (2)
Puhtaassa piissä on jäämänä 1012 dopanttiatomia.
1014 dopanttiatomia tarkoituksella tarkoittaa 100X resistiivisyyden muutosta.

## Slide 27: Kapasitanssi
Sähkökenttä E = V/L (yksikkö: V/m)
Kapasitanssi C = Q/V (yksikkö: F = As/V)
Kondensaattorin energia (1/2)QV = (1/2)CV2
C =ε = εrε0
εr = suhteellinen dielektrisyysvakio
ε0 = tyhjön permittiivisyys

## Slide 28: Dipolimomentti & polarisaatio
Ashby Fig. 14.12
Varaus q siirtyy matkan Δx sähkökentän vaikutuksesta, syntyy dipolimomentti d:
d = q * Δx

## Slide 29: Dipolimomentti & dielektrisyysvakio
Tyhjö
εo =8.85*10-12 F/m
ε = εo * εr
Aine εr
Teflon 2
PET 3
SiO2 4
Al2O3 9
HfO2 25
SrTiO2 300
BaTiO3 10 000
Suurempi liike Δx  suurempi dielektrisyysvakio
Suurempi varaus/tilavuus  suurempi dielektrisyysvakio
Polaariset ryhmät (varausta)
OH-, NH- jne. iso ε
(vesi ε = 80, SiO2 = 4)

## Slide 30: Kondensaattori: C = εo εr A/t
Yläelektrodi=
Monikiteinen pii
Eriste=
Amorfinen SiO2
Alaelektrodi =
Yksikiteinen pii

## Slide 31: DRAM muistin varaus
DRAM muisti on kondensaattori jossa SiO2 eriste:
εr = 4
A = 1 µm2
t = 10 nm
V = 3.3 V
Laske montako elektronia muistissa on ?
C = εo εr A/t = Q/V
Q = V* εo εr A/t
Q = 3.3 V* 8.85*10-12 F/m*4*10-12 m2/10*10-9 m
Q = 1*10-14C; (1 C = 6.242×1018 elektronia)
 ~70 000 elektronia

## Slide 32: Optiset ominaisuudet
läpinäkyvät (transparent)
läpikuultavat (translucent)
läpinäkymättömät (opaque)
fotoaktiiviset
häviölliset
häviöttömät
epälineaariset
loistavat:
fluoresoivat
fosforesoivat
kemiluminesoivat

## Slide 33: Heijastuminen ja taittuminen
R + T = 1 häviöttömille aineille (=puhtaille, virheettömille eristeille)

## Slide 34: Snellin laki taittumiselle
Taitekerroin n:
Useimmat lasit ja polymeerit: ~1.4-1.7
Keraamit ~2-2.8
Taitekerroin kuvaa valon nopeutta aineessa:
n = ctyhjö/caine

## Slide 35: Heijastuminen
n1=ilma
n2=aine
Ilma n1 = 1
Lasi n2 = 1.5  R = 4%
Timantti n2 = 2.4  R = 17%
Pii n2 = 3.8  R = 34%
Aurinkokennoissa huono juttu !
Io
IR

## Slide 36: ARC: Anti Reflective Coatings
Aine n1 minimoi heijastukset kun sen taitekerroin (n1) ja paksuus (d) on valittu oikein.
n2

## Slide 37: Kameran linssipinnat
Ordinary glass lenses transmit most of the light that hits them, but even so, about 4% of this light is lost to surface reflection. Since lenses have front and rear surfaces, this means that the overall loss of light from passing through one lens element is 8%. Most camera lenses are made up of five to 10 elements, and so in the end, the total amount of light getting through the lens is reduced by about 50%.
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowhow17.html
https://global.canon/en/technology/s_labo/light/003/03.html

## Slide 38: Järjestelmäkameran objektiivi
s = single layer coating,
e.g. MgF2 film of λ/4= 138 nm for SF11-glass.
8 linssiä, 16 pintaa, jos jokainen niistä heijastaisi 4%  50% transmissio. Tavoitteena R<1%.
m = multilayer coating
Baumeister: Optical Coating Technology, SPIE Press 2004

## Slide 39: Todellisten materiaalien pintoja
Peverini, Luca. (2005). Study of the processes of layer growth and ion beam etching using specular and diffuse X-ray scattering. Universite Joseph-Fourier - Grenoble

## Slide 40: Todelliset materiaalit: häviöitä
Häviöllisten aineiden heijastavuus:
n = n1 + ik
Taitekerroin on kompleksinen:
i = imaginaariyksikkö
k = häviökerroin
(extinction coefficient)

## Slide 41: Häviöt ovat aallonpituusriippuvia
SiNx kalvo
Erilaisia prosesseja
SiH4 + NH3  SiNx + nH2
Eivät kelpaa aurinkokennoihin häviöiden takia

## Slide 42: Metalliset peilit: häviöitä
Martin p. 293
Ohring p. 512
Infrapuna
UV
Näkyvä

## Slide 43: Kullan heijastavuus @500 nm
Au @ 500 nm
nAu = n1 + ik
n1 = 0.97112
k = 1.8737
no= ilma = 1.00
n = n1 + ik

## Slide 44: Kulta @ 500 nm
Martin p. 293
Ohring p. 512
Infrapuna
UV
Näkyvä

## Slide 45: Sironta ja absorptio
Ireflected
Itransmitted
Iabsorbed
Iscattered
I0
Iscattered
=Isironnut
=Iheijastunut

## Slide 46: Häivehävittäjä
Esimerkiksi näin:
  R = 0.1
  T = 0
  S = 0.3
  A = 0.6
Heijastunut teho 10% alkuperäisestä (häiveen perusvaatimus). Absorptio ei lämmitä merkittävästi koska tutkasignaali on hyvin heikko. Jos optimoidaan tietylle aallonpituudelle, voidaan heijastustusta vähentää enemmänkin.

## Slide 47: Tauko

## Slide 48: Puolijohteen energia-aukko ja absorptio
Fotonin energia:
Efotoni = hv = hc/λ
Jos energia riittää  absorptio
Efotoni> Egap
Jos energia ei riitä  transmissio
Efotoni < Egap
Egap =Kielletty energiavyö
valenssivyö
johtavuusvyö
Fotoni tarvitsee energiaa vähintään Egap voidaakseen virittää elektronin valenssivyöltä johtavuusvyölle.

## Slide 49: Puolijohteen energia-aukko ja absorptio
Pii aurinkokennoissa:
Egap = 1.1 eV
Kriittinen aallonpituus:
λcrit = hc/Egap =
6*10- 34*3*108/(1.1*1.6*10-19 )
= 1.1*10-6 m = 1.1 µm
Piikenno absorboi vain tätä lyhyemmät aallonpituudet (=suuremmat energiat).
Mutta kohta nähdään mihin yli1.1 eV menevä energia menee.

## Slide 50
Absorptiokerroin β
Intensiteetti alussa I0
Absorptiokerroin β
Matka x
β on aallonpituudesta riippuva
Sinisesta valosta absorboituu 10 metrin veteen 10%;
punaisesta 95%
vesi
[m-1]

## Slide 51
Poortmans p. 182
R + T + S + A = 1
Aurinkokennolle tavoite:
  R = 0
  T = 0
  S = 0
  A = 1
Aurinkovoimalan peileille:
  R = 1
  T = 0
  S = 0
  A = 0
Absorptio aurinkokennoissa

## Slide 52: Auringon spektri ja piikenno
https://www.solarquotes.com.au/blog/uv-solar-panels/
λ>1.1 µm fotonit eivät riitä virittämään,
Eli infrapuna ei tuota sähköä.

## Slide 53: Auringon spektri & kennot
https://www.solarquotes.com.au/blog/uv-solar-panels/
Miksei tätä hyödynnetä ?
Virittämiseen tarvitaan vain 1.1 eV; ylimäärä- energia muuttuu termiseksi energiaksi.

## Slide 54: Auringon spektri & kennot
https://www.solarquotes.com.au/blog/uv-solar-panels/
Elektronit ”hukkuvat” matkalla ennen johtimia. Esimerkiksi loukkuuntuvat kidevirheisiin tai epäpuhtaus-atomeihin.
Miksei tätä hyödynnetä ?
~20%
Hyötysuhde

## Slide 55: PV/T kenno: sähkö ja lämpö
IR säteily, jota kenno ei absorboi, lämmittää absorbaattorilevyä, ja lämpö otetaan talteen virtaavaan nesteeseen. Mutta kennon hyötysuhde heikkenee lämmetessä.
Hjerrild & Taylor: Physics Today 70, 12, 40 (2017)

## Slide 56: PV/T nanonesteillä
Nanonesteen metallinanopartikkelit absorboivat sen valon, jota kenno ei kykene käyttämään. Nanoneste on irti kennosta, se saa lämmetä vaikka kuinka kuumaksi  kiehuvaa vettä.
Hjerrild & Taylor: Physics Today 70, 12, 40 (2017)

## Slide 57: Läpinäkyvä vs. läpikuultava
Ashby Fig. 16.10
Taittuminen ideaalisesti.
Kuva muodostuu.
Sirontaa defekteistä.
Kuvaa ei muodostu,
mutta valo tulee läpi.

## Slide 58: Na-lamppu: läpikuultava Al2O3
1200oC Na-höyry läpikuultavassa Al2O3 putkessa
(=pienet defektit).
Al2O3 kemiallisesti kestävä (Na-höyry korrosiivista)
Al2O3 kestää 1200oC toisin kuin lasi.

## Slide 59: Läpinäkyvä puu
Taitekerroin sama
Zhu et al: Adv. Mater. 2016, 28, 5181–5187

## Slide 60: Läpinäkyvä puu vs. lasi
Mi et al: Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907511
PVA = polyvinyyli-alkoholi
Joku virhe: puu on impaktin kestävää

## Slide 61: Haze & clarity
Haze – The amount of light that is subject to Wide Angle Scattering (At an angle greater than 2.5° from normal (ASTM D1003))
Clarity – The amount of light that is subject to Narrow Area Scattering (At an angle less than 2.5° from normal)
Wikipedia
https://measurewhatyousee.com/2017/02/27/transparency-measurement/

## Slide 62: Yhteenveto
Puhtaan aineen ja todellisen aineen erot:
-epäpuhtaus tai defekti voi aiheuttaa ison efektin; usein ei kerrota millaiselle aineelle arvot on annettu.
Lämpötila- ja aallonpituusriippuvia
-taulukkokirjan arvot huoneenlämpötilassa, usein yhdessä toimintapisteessä, esim. 633 nm valolle
Yleiskäyttöiset vs. erikoissovellukset
-suorituskyky voi olla olemassa, mutta kallista, esim. läpinäkyvä johde tai taipuisa johde