## Slide 1: Luento 8B: Keraamit ja lasit
Sami Franssila,

## Slide 2: Oppimistavoitteet tänään
Mitä ovat keraamit ?
Mitä ovat lasit ?
Mikä on niille yhteistä ja mikä erilaista ?
Mitä ovat lasikeraamit ?
Mitä on terminen shokki ?

## Slide 3: Missä ovat sinua nyt lähinnä olevat keraamit ?

## Slide 4: Silikaattikeraamit
Savi
Posliini
Sementti
Emali
Tiili
Perinteiset keraamit käyttävät luonnonmateriaaleja lähtöaineina: kiviä, mineraaleja, savea…

## Slide 5: Silikaattikeraamien ominaisuuksia
Very good electrical insulation
(1x1010 to 1x1013 Ωcm)
Minimal to moderate linear expansion (0.4x10-6K-1 to 6x10-6K-1)
Low thermal conductivity (2 to 4 W/mK)
Excellent thermal shock resistance
(250 to 610 K)
Flexural strengths from 80 to 180 MPa
https://www.ceramtec.com/ceramic-materials/silicate-ceramics/

## Slide 6: Silikaatti-keraamiprosessi
Prosessista ja materiaalista riippuen lopputuote on joko huokoista tai kiinteää.

## Slide 7: Emalointi
Lasijauhe levitetään kappaleen päälle ja “poltetaan” 750-850°C. Jauhe sulaa, virtaa ja kovettuu, antaen sileän, kestävän, lasimaisen/keraamisen pinnan.
Keraameja, metalleja, kiveä ja lasia emaloidaan.
Kuka haluaisi kylpeä mustassa valurauta-ammeessa ?

## Slide 8: Emalin ominaisuudet
Durable
Withstands extreme temperatures
Long lasting UV, climate and corrosion resistance
Dirt-repellent and graffiti-proof
Resistant to abrasion and chemicals
Easy cleaning and maintenance
Wide selection of colors
Wikipedia

## Slide 9: Määritelmiä
Keraamit ovat epäorgaanisia, epämetallisia materiaaleja.
Tyypillisesti oksideja, nitridejä, karbideja.
Mutta myös pii, timantti ja grafiitti keraameja.
Sidokset pääosin ionisia ja kovalenttisia.
Keraameilla on hila, ei irtonaisia molekyylejä (jää ei ole keraami, vaikka sillä on monia keraamien ominaisuuksia).

## Slide 10: Keraameja
MgO
Al2O3
ZrO2
UO2
AlN
Si3N4
WC
SiC
B4C
TiSi2
CaF2
Monikomponentti:
ZrO2:Y2O3 (YSZ)
BaTiO3
LiNbO3
YBa2Cu3O3
Ti3SiC2
(Ba,Sr)O-6Fe2O3
(Zn,Mn)Fe2O3
oksideja
nitridejä
karbideja
silisidejä
fluorideja

## Slide 11: Fluoriitti-rakenne
Kingery p. 68
Esimerkiksi: CaF2
Optinen materiaali, laaja transmissio UV-VIS-IR

## Slide 12: Perovskiitti-rakenne ABX3
CaTiO3
kalsiumtitanaatti
(Ti pienikokoinen keskusatomi)
Aurinkokennoissa:
CH3NH3PbX3
Missä X=I/Br/Cl
Pb CH3NH3 X3

## Slide 13: YSZ: yttria-stabilized zirconia
ZrO2 esiintyy useissa eri kiderakenteissa:
-monokliininen
-tertakliininen
-kuutiollinen
Jos kiderakenne muuttuu, tilavuus muuttuu jopa 5%  kide halkeilee, ei käyttökelpoinen.
Stabiloidaan kiderakenne Y2O3:lla niin, ettei faasimuutosta pääse tapahtumaan.

## Slide 14
“…we believe that the only possible atomistic mechanism behind stabilization of c-phase of zirconia is lattice distortion caused by O vacancy (the vacancy is in the +2 charge state: one O2− ion missing). incorporation in the zirconia lattice, ultimately forcing the O and Zr atoms to arrange themselves.
Raza et al: Oxygen vacancy stabilized zirconia (OVSZ); a joint experimental and theoretical study, Scripta Materialia, Volume 124, November 2016, Pages 26-29
100 Zr  200 O jos stökiömetrinen oksidi ZrO2.
Y2O3 stabilointi 10%:
90 Zr  180 O
10 Y  15 O
 195 happiatomia = meillä on viiden hapen vajaus.
happi-vakanssi
happi
Zr

## Slide 15: Alumina vs. safiiri
Alumina = amorfista Al2O3
Safiiri = kiteistä Al2O3 = α-Al2O3
Jalokivi safiiri =
kiteistä α-Al2O3 + 0.01% Fe & Ti
Rubiini = α-Al2O3 + 1% Cr

## Slide 16: Keraamien sähköinen luonne
Yleisin tapaus:
-sähköinen ja terminen eriste (SiO2, Si3N4, Al2O3)
Mutta myös:
-sähköinen eriste ja terminen johde (timantti, AlN)
-johde (TiN, TiSi2, NiSi, CoSi2, WSi2)
-puolijohde (Si, SiC, GaAs, InP, CdTe…)
-suprajohde (NbN, YBa2Cu3O3)
-ferrosähköinen eriste (LiNbO3, BaTiO3)
-pietsosähköinen eriste (AlN, ZnO)

## Slide 17: Lujia mutta hauraita (ei sitkeyttä)
Lujuus kasvaa
Sitkeys kasvaa

## Slide 18: Keraamit puristuslujia
Alumina puristuslujuus 0.7-5 GPa
Alumina vetolujuus 70-700 MPa
Metalleilla puristuslujuus ja vetolujuus lähes sama

## Slide 19: Korkealämpötilaprosessit
Piikiteen veto:
Tmp Si = 1414oC
Astia: SiO2
Tuki: SiC
Vastus: C (grafiitti)
Miksei metalli, esim. W?
-reaktio W+2Si  WSi2
-metallisia epäpuhtauksia piikiteeseen
Si-sula
Si -kide

## Slide 20: Keraamit toimivat hyvin korkeissa lämpötiloissa
Ashby Fig. 13.7

## Slide 21: Keraamit lämpösuojana
Ashby; Fig. 13.23
Koska keraamit termisesti kestäviä, päällystetään metalli keraamilla.
YSZ on yleinen TCB.

## Slide 22: Mitkä ovat hyvän lämpösuojan vaatimukset?
-mekaaninen lujuus kuumassa
-kemiallinen kestävyys kuumassa
-pieni lämmönjohtavuus
-lämpölaajeneminen ≈ sama alustametalli
-hyvä adheesio alla olevaan metalliin
Bond coat = välikerros, jolla hyvä adheesio (esim. titaani), varmistaa TBC:n adheesion.

## Slide 23
Metalli kontaktissa kuuman kaasun kanssa
Keraaminen TBC metallin ja kuuman kaasun välissä
ΔT
Ashby; Fig. 13.23

## Slide 24: Avaruussukkulan lämpösuoja
“…tiles were generally composed of
high-purity vitreous silica fibers with diameters
ranging between 1 and 4 µm and fiber lengths of approximately 3 mm.
Loose packings of these fibers were sintered together to form a highly porous and lightweight material.
”Ceramic and glass materials are inherently good thermal insulators, and combining them with the extremely high porosity (approximately 93% by volume) of the following microstructure resulted in exceptionally low thermal-conductivity values.
It is worth noting that we refer to these tiles as ceramic even though their central component was generally a glass (vitreous silica). This is because glass is often taken as a subset of ceramic, and because some tiles used aluminoborosilicate fibers that can devitrify to become a true crystalline ceramic.”
Shackelford s. 220

## Slide 25
Konstruktiokeraamit
(technical/engineering ceramics)

## Slide 26: Konstruktiokeraamit
Hyviä ominaisuuksia
  korkea sulamispiste,
  hyvä terminen ja kemiallinen stabiilisuus,
  kovuus ja hyvä kulumiskestävyys,
  suuri jäykkyys ja puristuslujuus,
  alhainen tiheys

## Slide 27: Keraamisovelluksia
Elektrokeraamit, BaxSr1-xTiO3
Elektro-optiset keraamit, LiNbO3
Kovat magneetit (Ba,Sr)O-6Fe2O3
Pehmeät magneetit (Zn,Mn)Fe2O3
Hionta-aineet: Y2O3, CeO2, SiC
Molekyylisiivilät, zeoliitit Na2Al2Si3O10·2H2O
Termiset materiaalit/pinnoitteet, C, c-BN, Si3N4/BN
Kemiallisesti kestävät materiaalit/pinnoitteet: YSZ (yttria-stabilized zirconia, ZrO2:Y, alumina (Al2O3)

## Slide 28: Mikä keraamien käyttöä rajoittaa?
  - hauraus
  lujuusominaisuuksien suuri hajonta eri valmistuserien/valmistajien kesken
  korkea hinta
  vaikea työstö
  valmistusmenetelmiin liittyvät muoto- ja kokorajoitukset
  materiaaleja ei ole standardisoitu

## Slide 29: Mitä lasi on ?

## Slide 30: Lasin määritelmiä
Lasi on superjäähtynyttä nestettä.
Epäorgaaninen aine, joka on jähmettynyt kiteytymättä.
Lasi on kiinteää ainetta jolla ei ole pitkän matkan rakennetta.
Lasi on nestettä joka ei pysty virtaamaan.

## Slide 31: Laseja on tuhansia !
Juomapullo:
(soodalasi)
72.5% SiO2
13% Na2O
9.3% CaO
Lisäksi:
Ka2O, MgO, Al2O3, Fe2O3
Laboratoriolasi
Pyrex 7740:
80.3% SiO2
12.2 % B2O3
4.0% Na2O
2.8% Al2O3
0.4% Ka2O
0.3% CaO
Silica glass:
Lämpöä kestävä lasi
96 % SiO2
3 % B2O3
0.5% Al2O3

## Slide 32: Meidän määritelmämme
Amorfinen kiinteä aine jolla on lasipiste (glass transition temperature) Tg  pehmenee/valuu Tg:ssä mutta ei sula (Tmelt ei ole olemassa).
Termoplastiset polymeerit (esim. akryylilasi, PC, PET) ovat laseja tämän määritelmän mielessä.

## Slide 33: Lasin rakenne: amorfinen
Hilanmuodostaja:
Si-O-Si, sidoksen kulma !
Modifierit:
(valenssi 1 tai 2)
Na, K, Ca
Intermediaatit:
Voivat osallistua hilan muodostamiseen
Ti, Zn
B-O-B ja Al-O-Al myös hila.
Na+ lokaali varausneutraliteetti

## Slide 34: SiO2: kiteinen vs. amorfinen
(Fused silica glass)
Lasilla on lyhyen kantaman järjestys, mutta ei pitkän kantaman järjestystä.

## Slide 35: Lasi vs. kiteinen aine
Kiteisellä aineella on tarkka sulamislämpötila Tm ja selkeä tilavuudenmuutos Tm:ssä
Lasi alijäähtyy, ja säilyttää amorfisen rakenteen, ja tilavuudenmuutos on jatkuva, ei porras.

## Slide 36: Polymeerin kiteisyys vs. amorfisuus ja Tg/Tm
FIGURE 6.45 In comparison with the plot of Figure 6.44, the behavior of the completely amorphous and
completely crystalline thermoplastics falls below and above that for the 50%
crystalline material. The completely crystalline material is similar to a metal or ceramic in remaining rigid up to its melting point.
Schacklefordin kirjasta

## Slide 37: Lasin jäähdytys ja tiheys
Nopeasti jäähtynyt lasi on vähemmän tiheää (isompi tilavuus).
Hitaasti jäähtynyt lasi on tiheämpää.

## Slide 38: Lasin temperointi vaihe 1: nopea pintajäähdytys
Nopea kylmäilmapuhallus
 pinta jäähtyy Tg:n alle (>>RT !)
Pintaan vetojännitys
(koska kiinteän tilavuus pienempi kuin nesteen)
kiinteä
sula

## Slide 39: Lasin temperointi: vaihe 2: hidas jäähdytys
Kun sulan pääosa jäähtyy hitaasti huoneenlämpötilaan, sen tilavuus supistuu enemmän, ja se vetää ohuen pinnan kasaan mukanaan  pinta jää puristusjännitykseen.
kiinteä
kiinteä

## Slide 40: Pinta puristusjännityksessä
 halkemat pyrkivät sulkeutumaan
Sama strategia toimii myös metalleilla.

## Slide 41: Ionivaihto  puristusjännitys
Kalium-atomit isompia kuin natrium  pyrkivät laajentamaan pintakerrosta, mutta bulkki pitää pinnan kurissa, ja pinta jää puristusjännitykseen.
Tapahtuu suolasulassa, noin 400oC

## Slide 42: Gorilla-lasi
Ionivaihdolla saadaan paksumpi puristusjännityksessä oleva kerros kuin temperoinnilla.

## Slide 43: Lasi vs. kristalli ?
Molemmat ovat amorfista lasia meidän määritelmämme mukaan.
Kristallissa on lyijyoksidia, PbO,≥ 24%.
Tiheää, 2.9 g/cm3, kun soodalasi 2.5 g/cm3
Taitekerroin 1.545 (soodalasi 1.46)
taittaa valoa paljon voimakkaammin.
Pehmeämpää ja muokattavampaa.
Hiottavissa lasia helpommin.
Vähemmän lujaa  juhla-astiat.
Huokoista  ei voi konepestä.

## Slide 44: Lasikeraamit
Li2O 3%
Al2O3 23%
SiO2 70%
TiO2 4%
Lasia, jossa kiteytymistä edistää ZrO2 ja/tai TiO2
Lasi prosessoidaan normaalisti sulasta, ja sitten uudelleenlämmitetään (esim. 700oC), jolloin osa siitä kiteytyy (30-95%). Erittäin pieniä kiteitä, luokkaa µm.
Ei huokosia, koska sulaprosessi.
Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet.
LAS (Lithium-Aluminum-Silicon)

## Slide 45: Lasikeraamien prosessointi
Lasi sulana 
ei huokosia.
Normi muodonanto.
RT
temperature
Hallittu ydintyminen
Kiteen-kasvu
Kingery p. 369
Faasiseparaatio:
5 nm kokoisia Ti-rikkaita kiteitä syntyy, 1012-1015 cm-3
Paljon pieniä kiteitä, ~1µm,
kiteisyys lopulta 30-95%
700oC
(tällä voidaan säätää !)

## Slide 46: Lasikeraamien termiset ominaisuudet
Kestää lämpöshokkia jopa 1000oC.
Negatiivinen tai nolla lämpölaajeneminen
(kiteinen osa CTE <0; lasinen osa CTE >0)
Pakastimesta suoraan uuniin

## Slide 47: Lämpöshokki (TSR, thermal shock resistance)
Lämpölaajenemisesta johtuva laajeneminen aiheuttaa jännityksen joka ylittää puristuslujuuden.

## Slide 48
Pintakerroksen nopea lämmitys/jäähdytys vie kappaleen jännitykseen, joka ylittää aineen murtorajan.

## Slide 49: Tehtävä 7.19 Shackelford
Fracture strength (MOR, modulus of rupture, in Table 6.4)
Thermal conductivity (k in Table 7.4)
Elastic modulus (E in Table 6.4)
Thermal expansion (a in Table 7.2).
This leads to a “figure of merit” for predicting relative
thermal shock resistance (TSR):
TSR = (MOR * k)/(E * a)
Using data from the aforementioned tables (including, for comparison, the 100°C data for k), calculate the value of TSR for silica glass and fireclay refractory, the highest and lowest data in Table 7.5, and comment on whether this figure of merit is consistent with the physical data.

## Slide 50
Mekaaniset ominaisuudet: lujia mutta hauraita
Sähköiset ominaisuudet: moninaisia
Termiset ominaisuudet: erinomaisia
Keraamit lyhyesti:
Rakenne: Kiteinen ≈ pitkän kantaman järjestys

## Slide 51
Lasit lyhyesti:
Rakenne:
Lokaali järjestys riippuu sidoksista
Amorfisuus ≈ ei pitkän kantaman järjestystä
Kompositio:
Yleensä SiO2-pohjaisia, mutta tuhansia variantteja

## Slide 52: Lopuksi
Oppikirjasta sivuilta 67- ja 360- löytyy lisää.