## Slide 1
Luento 9:
Pinnat ja pinnoitteet
sami.franssila@aalto.fi

## Slide 2: www.socrative.com
Student login
Room name: 175662
Jos kirjaudut nimimerkillä, voit kysyä anonyymisti.

## Slide 3: Mitkä ilmiöt ja prosessit tapahtuvat aineen pinnalla ?

## Slide 4: Lotus: vettähylkivät pinnat
Mao et al:
J. Mater. Chem., 2009, 19, 9025–9029
Aito
Insinöörin tekemä
Sahoo et al: DOI: 10.1039/c4ra00506f,

## Slide 5: Faasimuutokset
Jäätyminen alkaa pinnalla olevista defekteistä. Jäätyminen vesikuplan sisällä energeettisesti paljon epäedullisempaa.
Kiehuminen alkaa pinnan defekteistä; vasta sitten homogeenisesti koko tilavuudessa.

## Slide 6: Prosesseja pinnoilla
-vettyminen/hylkiminen
-faasimuutos
-katalyysi
-kitka
-voitelu
-kuluminen
-korroosio
-adheesio
-adsorptio
-elektrodiprosessit (akut, patterit, hydrolyysi…)
Lisäksi pinta vaikuttaa:
-väriin
-kiiltoon
-heijastavuuteen
-esteettiseen ilmeeseen
-haptiseen kokemukseen
-bioyhteensopivuuteen

## Slide 7: Pinnan geometria vaikuttaa
-kitkaan
-vettymiseen
-katalyysiin
-adheesioon
-adsorptioon
-…
Alumiini HCl syövytetty
Kupari elektroless kasvatettu
Biener et al: Nano Lett. 2011, 11, 3085–3090
Gold catalyst: dealloyed Ag0.7Au0.3

## Slide 8: Kontaktipinta-ala ?
Koska pinnat ovat (mikro- ja atomitasolla) aina epätasaisia, todellinen kontaktipinta-ala on paljon vähemmän kuin makroskooppinen pinta-ala.
Kukkula, kohouma =
asperiitti

## Slide 9: Reaalinen kontaktipinta-ala
Sliderin massa = ρV = ρa3
Fn = ma = ρa3 g = ρa a2 g
= ρa Anominal g
Areal/Anominal = Fn/a2σy
= ρa Anominal g/ a2σy = ρag/σy
Pinnat tarttuvat kun aine murtuu paineen alla
Fnormal = Areal * σy
σy = murtolujuus
Todellinen kontaktiala
Areal = Fn/σy
Anominal = a2

## Slide 10: Areal/Anominal = ρag/σy
10 cm teräskuutiolle:
a = 0.1 m (nimellinen kontakti 10000 mm2)
ρ = 7900 kg/m3
σy = 200 MPa
g = 9.81 m/s2
Areal/Anominal = 4*10-5
 reaalinen kontakti 0.4 mm2

## Slide 11: Adhesiivinen kuluminen
Kun kosketuksissa olevat pinnat pakotetaan liukumaan toisiinsa nähden, leikkausvoimat repivät irti kontaktissa olevia asperiitteja.

## Slide 12: Abrasiivinen kuluminen
Kovempi materiaali ”jyrää” pehmeämmän läpi
(tai kovat partikkelit kuluttavat pehmeää).
Hammaspaikkojen materiaalin pitää olla kovaa, mutta ei liian kovaa.

## Slide 13
Kemiallis-mekaaninen kiillotus:
kovat Al2O3 partikkelit (10-20 nm) hiovat mekaanisesti metallia ja emäs (/happo) syövyttää.
Pehmeä kiillotusliina mukautuu paineeseen, mutta pitää partikkelit painettuina kiillotettavaan pintaan.
Kiillotusnopeus esim. piille noin 100-1000 nm/min.

## Slide 14: Lämmönjohtuminen rajapinnalla
Ilma huono lämmönjohde,
0.024 W/K*m
Pastamainen lämpöä johtava kerros, TIM, thermal interface material, esim. silikonia jossa boorinitridi-partikkeleita.
Lämmönjohtavuus λ
esim. 3 W/K*m
(silikoni ilman lisäkettä 0.2 W/K*m)
Toki: Si 130 W/K*m,
Cu 380 W/K*m,
Mutta Q = λΔT/ Δx, ja Δx on pieni

## Slide 15
Tauko

## Slide 16: Karheuden mittareita
RMS,
root mean square, neliöllinen karheus.
Ra,
roughness average, keskiarvokarheus
lzl = etäisyys referenssipinnasta

## Slide 17: Peak-to-valley
Chart: Pinta 2
 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2
Chart: Pinta 1
 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Peak-to-valley = 4 yksikköä
Peak-to valley = 6
Peak-to-valley on simplistinen mittari karheudelle, mutta yhdessä muiden kanssa se on hyödyllinen.

## Slide 18: SiO2 kiillotus: AFM karheus
Figure courtesy Kimmo Henttinen, VTT.
PECVD SiO2 aluksi
peak-to-valley 26 nm, RMS 3.3 nm
PECVD SiO2 kiillotuksen jälkeen: peak-to-valley 2 nm ja RMS 0.2 nm

## Slide 19: Pinnan kemia vaikuttaa
  Reaktioihin (haluttuihin)
  Reaktioihin (ei-toivottuihin, kontaminaatio…)
  Sähköiseen varautumiseen
  Partikkeleiden kiinnittymiseen/irtoamiseen
  Katalyysiin/fotokatalyysiin
  Vettymiseen/hylkimiseen

## Slide 20: Sidokset pinnoilla
Pinnoilla kiinnittyminen on joko:
-kemisorptiota (=kovalenttinen sidos, ~ 1eV)
-fysisorptiota (=heikko sidos, ~ 0.1 eV,
esim. van der Waals, tai hydrofobinen interaktio)
Hydrophobic surface
hydrophobic moiety
hydrophilic moiety

## Slide 21: Pinnan kemia
Natiivioksidit:
SiO2, TiO2, Al2O3…
Ilmasta kulkeutunut orgaaninen aines,
CnH2n+2, CH3COOH, (COOH)2,…
Sateen mukana mm.
Al, As, Ba, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, K, Mg, Mn, Na, NH4, Ni, Pb, S, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, Zn, NO3 −, PO4 3−, SO4 2−
Ja näiden aiheuttamat reaktiotuotteet, kuten CuSO4

## Slide 22
Kuparin patinaa, CuSO4 (sininen),
ehkä myös vihertävää CuClx

## Slide 23: Pinnan kiderakenne
Luusolut kasvavat hyvin nanokiteisellä oksidipinnalla
Koska pinta varautunut.
Kestää korroosio-väsymistestin
Bahl: Nanoscale 2015 p 7704

## Slide 24: Pinnan pesu
Poistaa ei-toivottuja molekyylejä.
Poistaa partikkeleita.
Vie pinnan tunnettuun tilaan, ja poistaa edellisen työvaiheen tai odotuksen vaikutuksen.
Tyypillisiä pesuja:
-vesipesu  vesiliukoiset pois
-liuotinpesu  orgaaninen lika/rasvat pois
-happopesu  orgaaninen ja metallit pois
-otsoni  orgaaniset epäpuhtaudet pois
-UV-valo  sterilisaatio, bakteerien tappaminen

## Slide 25: Pesu ja eristeen läpilyöntijännite
Pinnan puhtaus ennen eristeen kasvatusta aiheuttaa eron: pesu B parempi koska korkeampi läpilyöntijännite ja pienempi hajonta.
Katso luento 4A: sähköiset ja optiset ominaisuudet: E = V/d; EBD = Vmax/d

## Slide 26: Pinnan aktivointi vakioituun tilaan
-NaOH  OH-terminoitu pinta (oksidit)
-happi-plasma  oksidipinta (metallit)
-vety-plasma  pelkistetty pinta
-argon-plasma  katkenneita, reaktiivisia sidoksia
-polylysiini-pinnoite  soluyhteensopivuus

## Slide 27: Pesu + aktivointi samalla !!
Piikiekon puhdistus:
-ammoniakki/peroksidi (NH4OH/H2O2)
-poistaa orgaanista likaa
-poistaa metalleja
-jättää pinnan OH-terminoiduksi
-allesyö ja irrottaa partikkeleita
-karhentaa piikiekon pintaa,
koska syövyttää hieman piitä

## Slide 28: Pinnan passivointi vakiotilaan
Monesti on tarpeen pitää pinta epäreaktiivisena.
-alumiinin anodisointi Al2O3 kemiallisen ja mekaanisen kestävyyden parantamiseksi
-HF syövyttää piikiekolta SiO2 pois ja jättää piin pinnan H- tai F-terminoiduksi
-teräksen pintaan anodinen oksidi suojaamaan korroosiolta
-petrimaljaan BSA*  proteiinihylkivyys
*BSA = Bovine Serum Albumin (=proteiini)

## Slide 29: Kontaktikulma
Youngin yhtälö: γLG cos(θ) = γSG - γSL
Kolme voimavektoria tasapainossa

## Slide 30: Vettymisen asteet
θ ~ 0°
Super-
hydrofiilinen,
täysin vettyvä
SiO2, puhtaat metallit. Vaatii sekä karheuden että kemian.
5° < θ < 90°
Hydrofiilinen
Epoksi, polyimidi, pii
90°<θ<≈120°
Hydrofobinen
PDMS silikoni, Teflon (suurin θ sileänä)
150° ≈ < θ < 180°
Super-
hydrofobinen
Vaatii sekä karheuden että kemian.

## Slide 31: Mitä 2 nm pintakerros vaikuttaa ?
SiO2 hydrofiilinen:
Täysin vettyvä
Teflon hydrofobinen:
Täysin hylkivä

## Slide 32
Tauko

## Slide 33: Pinnoitteet
-paistinpannuun teflonia tarttuvuuden estämiseksi
-laiturin laudat petsataan veden vaikutusta vastaan
-venemaali merirokon kiinnittymisen estoon
-Fjällräveniin mehiläisvahaa veden hylkimiseksi
-huuliin punaa kiillon parantamiseksi
-autoon vahaa suolakorroosion vähentämiseen
-iholle aurinkovoidetta UV:ta absorboimaan

## Slide 34: Klassisia pinnoitteita
Anodisointi (eloksointi, electrical oxidation):
Alumiinin pinta oksidoidaan  korroosionkestävyys, kovuus, väri (lisäaineilla). Paksuus 10-100 µm
Sähkösinkitys:
Teräksen ja raudan päälle kasvatetaan korroosiolta suojaava ja kiiltävä pinta; >10 µm
Kemiallinen nikkelöinti:
Autokatalyttinen Ni-P pinnoite teräkselle, alumiinille, messingille. Paksuus 10-100 µm
https://www.pinnoitushelin.fi/

## Slide 35: Sinkityn kappaleen elinikä eri ympäristö-olosuhteissa
Paksuus, µm
Kestoikä, vuosia
Teräsrakenne 1 2015

## Slide 36: Pinnotteiden ongelmia
Kierrätettävyys:
Zn Tmp = 420oC, Tbp = 910oC
Fe Tmp = 1500oC
Jos sinkkipinnoitettu teräskappale sulatetaan, sinkki päätyy kaasufaasiin !
Timantinkaltaisella kalvolla päällystetty PET-muovinen juomapullo ?

## Slide 37: Pinnoituksen kolme päätapausta
Konversio-pinnoitus (reaktio substraatissa)
Kalvo-pinnoitus
(materiaalin lisäystä)
Pintakerroksen muokkaus

## Slide 38: Konversio-pinnoite
alumiini
anodisointi
alumiinioksidi
alumiini
Alumiinioksidin vaatima alumiini on peräisin alumiinisubstraatista.
Jokaiselle substraatille pitää kehittää oma konversio-pinnoite, esim. piikiekoille terminen oksidointi: Si + O2  SiO2
=eloksointi = electrical oxidation

## Slide 39: Alumiinin anodisointi
1. Sähkö-kemiallinen etsaus ja/tai
oksidointi
2. Huokosten täyttäminen
väriaineella &
sulkeminen
Sara M.Aguilar-Sierra, JosepFerré-Borrull, Félix E.Echeverría, Lluís F.Marsal: Applied Surface Science 2019
https://www.youtube.com/watch?v=3ZhVOy-ytJY

## Slide 40: Kalvo-pinnoite: tuodaan pinnoitemateriaali muualta
substraatti
Kalvon-kasvatus
kalvo
substraatti
Teoriassa rajaton määrä mahdollisuuksia.
Todellisuudessa lämpötila, lämpölaajenimiskertoimet, adheesio, kemiallinen kestävyys… vaikuttavat pinnoitevalintoihin.

## Slide 41: Heijastuksenestokalvo
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowhow17.html
MgF2, taitekerroin 1.38 yleisesti käytetty pinnoite.
d ≈ 100 nm

## Slide 42: Pintakerroksen muokkaus
Substraatin pintakerrosta muokataan:
-vierailla atomeilla
-tuottamalla virheitä
-muuttamalla kiderakennetta
Pinnan ominaisuudet vaikuttavat:
  -kovuuteen
  -korroosionkestoon
  -väriin
  -kitkakertoimeen…

## Slide 43: Pintakerroksen muokkaus
Laser lämmittää teräksen pinnan >900oC  austeniittia.
Lämpökäsitelty alue jäähtyy nopeasti  martensiittia.
Martensiitti on kovaa  kulutuskestävää.
Martensiitti on haurasta, mutta se ei ole kantavana rakenteena.

## Slide 44
Tauko

## Slide 45: Pinnoitteen edut
Perustana voidaan käyttää halpaa/lujaa/helposti työstettävää materiaalia.
Vain pinta on kallista/vaikeasti työstettävää tai näyttävää materiaalia.
teräs
sinkki
korroosiosuoja
mekaaninen lujuus
pronssi
kulta
Hinta/valu
näyttävyys

## Slide 46: Monikerrospinnoitteet
substraatti
primer (adheesiopromoottori)
topcoat
Pintamaali
Pohjamaali
Lauta
Kulta
Titaani
Piikiekko

## Slide 47: Mummonmökki
Maalin paksuus mummonmökin seinässä ?
Jätetään harjoitustehtäväksi seuraavilla vinkeillä:
Etsi maalipurkin kyljestä ohjeita riittoisuudesta.
Mieti mikä osa maalista on liuotinta (haihtuu) ja mikä osa kiinteää ! Eli wet thickness vs. dry thickness

## Slide 48: Silmälasin pinnoitteet
Naarmutumaton pinta
Likaantumaton pinta
Huuruuntumaton pinta
Heijastamaton pinta
Polarisaatiosuodatin
UV-suoja
Peililasit !
Missä järjestyksessä nämä kalvot ovat ?
Voitko saada kaikki samaan linssiin ?

## Slide 49: Missä järjestyksessä ?

## Slide 50: Ohutkalvopinnoitteet
Paksuudet tyypillisesti 1 nm – 4 µm
Lähes kaikki mahdolliset materiaalit
Kemiallisia ja fysikaalisia kasvatusmenetelmiä
Laadultaan huonompia kuin bulk-materiaalit,
mutta riittävän hyviä monissa sovelluksissa.
Ainoita mahdollisuuksia monissa sovelluksissa.

## Slide 51
PVD: Physical Vapor Deposition
-metalleja
-metalliseoksia
CVD: Chemical Vapor Deposition
-oksideja
-nitridejä
Aurinkokenno
Mikropiiri

## Slide 52: SAM (Self-Assembled Monolayers)

## Slide 53: SAM rakenne
Lähtöaineet tuodaan joko kaasuna tai nesteenä.
aika

## Slide 54: SAM toiminnallisuus
Hydro-fobinen fluori-pinta
Hydro-fiilinen, polaarinen OH-pinta
Muita funktionaalisuuksia

## Slide 55: Ohutkalvot: CVD Chemical Vapor Deposition
SiH4 (g)  Si (s) + 2 H2 (g)
CH4 (g)  C (s) + 2 H2 (g)
Kaasumainen lähtöaine
Kiinteä tuote
Kaasumainen sivutuote

## Slide 56
Tauko

## Slide 57: ALD prosessi
Kaasumaiset lähtöaineet
Saturoituva reaktio: vain yksi atomikerros reagoi
Tuodaan ensin lähtöaine 1
Annetaan sen reagoida pinnan kanssa
Huuhdellaan loput lähtöaineet ja reaktiotuotteet pois
Tuodaan lähtöaine 2
Annetaan sen reagoida pinnan kanssa
Huuhdellaan loput lähtöaineet ja reaktiotuotteet pois
Yksi atomikerros, noin 0.1 nm kalvoa kasvanut
Toistetaan haluttu määrä kertoja  lopullinen paksuus,
esim. 5 nm tai 50 nm tai 500 nm.
ALD sykli

## Slide 58: Step 0: pinnan aktivointi
J Provine & Michelle Rincon, Stanford University 2012
Esim. happiplasma tai alkali-käsittely jättää pinnalle hydroksyyliryhmiä.
Toimii piillä, oksideilla, metalleilla,
Polymeereillä ei kovin hyvin.

## Slide 59: Step 1: lähtöaine 1 sisään
J Provine & Michelle Rincon, Stanford University 2012

## Slide 60: Reaktio hydroksyyliryhmän kanssa
Kovalenttinen sidos

## Slide 61: Reaktio jatkuu kunnes pinta saturoituu

## Slide 62: Step 2: huuhdellaan ylimääräiset lähtöaineet ja sivutuotteet pois
Huuhtelu typellä

## Slide 63: Step 3: toinen lähtöaine sisään

## Slide 64: Toinen puolireaktio, odottelua

## Slide 65: Step 4: uusi huuhtelu
N2

## Slide 66: Toista sykli monta kertaa…
Paksuus määräytyy tarkasti pulssimäärän mukaan

## Slide 67: ALD-kalvojen ominaisuuksia
-peittää pinnan erinomaisesti riippumatta pinnan muodosta
-adheesio erinomainen koska kovalenttinen sidos
-kasvaa hitaasti pulsseittain (0.1 nm/pulssi  esim. 2 nm/min…)
TiO2/Al2O3 nanolaminaatti:
5+5 kerrosta, kukin 10 nm paksu

## Slide 68
Tauko

## Slide 69: Ajatuskoe: kuvitellaan että kalvo kasvatetaan kuumassa (T2), alustasta erillään, ja molemmat lämpölaajenevat erikseen. Lopuksi yhdistetään alusta ja kalvo, ja jäähdytetään alas (T1).
Jos kalvon lämpölaajenemiskerroin isompi kuin substraatilla, se supistuu enemmän.

## Slide 70: ”Pakkoliitos”: ohutkalvo on kiinni isossa alustassa
Ohutkalvo ei pääse kutistumaan niin paljon kuin se ”haluaisi”, koska se on kiinni isossa alustassa  venymä (strain) ε ja lämpöjännitys (stress) σ.
Huomaa: mitat esim.
ohutkalvo 500 nm paksu;
piikiekko 500 µm paksu.
ε =

## Slide 71: Kalvoon jää vetojännitys σ
σ =
Hooken laki:
σ = Eε
Jännitys = kimmomoduli * venymä.
Poisson (1-υ), koska biaksiaalinen stressi

## Slide 72: Al2O3 piin päällä 300oC (ALD)
α2,alusta, Si = 3*10-6/K
α1,kalvo, Al2O3 = 8*10-6/K,
EAl2O3 = 300 GPa, υ = 0.2
σ = 300 GPa * (8-3)*10-6/K *300K/(1-0.2)
σ = 560 MPa
Vetojännitys
σ=

## Slide 73: Vetojännitys atomitasolla
Tätä kalvo haluaisi luonnostaan olla
Mutta tähän kalvo pakotetaan, koska substraatti on niin paljon massivisempi
https://www.extremetech.com/extreme/285588-engineers-are-using-ai-to-predict-how-new-unknown-materials-will-perform
subst-raatti
kalvo
Röntgen-diffraktiolla voi mitata jännityksen, koska sidospituus muuttuu

## Slide 74: Entä jos αalusta > αkalvo ?
Alusta kutistuu jäähdytettäessä enemmän kuin kalvo.
Kalvo jää puristusjännitykseen.

## Slide 75: Timantti piin päälle 700oC (CVD)
α2,alusta, pii = 3*10-6/K
α1,kalvo, timantti = 0.5*10-6/K,
E1, timantti = 1000 GPa, υ = 0.2
σ = 1000 GPa *(0.5-3)*10-6/K *700K/(1-0.2)
σ = -2.2GPa
Puristusjännitys (negatiivinen)
σ=

## Slide 76: Vetojännitys  säröilyn vaara
Puristusjännitys  halkemat pyrkivät sulkeutumaan

## Slide 77: Ioninvaihto: puristusjännitys
Kalium-atomit suurempia kuin Na, pintakerros yrittää paisua, mutta bulkki on pintaa isompi, ja pitää pinnan alkuperäisissä mitoissa
 pinta puristusjännityksessä.
https://www.neg.co.jp/en/rd/topics/product-dinorex/
Gorilla-lasi:
75 µm paksu
kerros

## Slide 78: Puristusjännitys  halkeamaton
Kun pinta puristusjännityksessä, pienet halkeamat pyrkivät sulkeutumaan.
ioninvaihto
https://www.neg.co.jp/en/rd/topics/product-dinorex/

## Slide 79: Vapautetut kalvot: puristusjännitys  lommahdus
L
t
Kriittinen lommahdusjännitys
molemmista päistä kiinnitetylle palkille

## Slide 80: Nolla- tai pieni vetojännitys
Voi alkaa roikkua, jos
-iso massa
-pitkä jänneväli
-ohut kalvo
Pysyy tasaisena, koska vetojännitys
g

## Slide 81: (Nano)pinnoitteita
Anti-fingerprint nanocoatings
Anti-microbial nanocoatings
Anti-corrosion nanocoatings
Abrasion & wear-resistant nanocoatings
Barrier nanocoatings
Smart nanocoatings
Anti-fouling and easy-to-clean nanocoatings
Self-cleaning nanocoatings
UV-Resistant nanocoatings
Thermal barrier nanocoatings
Flame retardant nanocoatings
Anti-icing & deicing nanocoatings
Anti-reflective nanocoatings.
Anti-glare nanocoatings.
Self-healing nanocoatings.
Multi-functional nanocoatings.
Photocatalytic nanocoatings