## Slide 1: Luento 10: Materiaalien prosessointi
sami.franssila@aalto.fi

## Slide 2: Oppimistavoitteet
Tietää Arrhenius-prosessit ja miten lämpötila vaikuttaa materiaalien prosessointiin
Ymmärtää
sulamispisteen
lasipisteen
sintrauslämpötilan
eutektisen lämpötilan
faasimuutoslämpötilan
reaktiolämpötilan
merkityksen materiaalien prosessoinnin kannalta
Osaa selittää lokaalin lämmityksen edut ja haitat ja tuntee laserprosessoinnin keskeiset käsitteet

## Slide 3: Materiaalien prosessointi
-synteesi
-muokkaaminen
-muodonanto
-kierrätys
-kemiallinen reaktio
-biologinen prosessi
-fysikaalinen prosessi
-kiteyttäminen
-amorfisointi
-karkaisu
-…
-valu
-syövytys
-puristus
-…
-purkaminen
-lajittelu
-puhdistus
-…

## Slide 4: Olomuotoa muuttavat prosessit
kiinteä
neste
kaasu
plasma
sulatus
tislaus
kiteytys
nesteytys
ablaatio
sublimaatio
ionisaatio
plasmasynteesi

## Slide 5: Ilmiöitä sulassa tilassa
Liukoisuus kasvaa lämpötilan noustessa
Juoksevuus kasvaa lämpötilan noustessa (viskositeetti pienenee)
Sekoittuminen helpottuu kahden y.m. takia
Huokosten häviäminen
Kiinteää suurempi reaktiivisuus (koska korkeampi lämpötila, mutta myös paremman sekoittumisen johdosta)

## Slide 6: Ilmiöitä kiinteässä tilassa
-faasimuutos
-kiteenkasvu
-kiteiden muokkaus
-diffuusio
-kemiallinen reaktio
-erkaumat
-jännitystilat
http://www.ebsd.com/solving-problems-with-ebsd/grain-size-and-grain-boundary-characterisation-in-sem
Alumiinin kiteitä, pinnalla jännitystä, vaurioita 150 µm asti

## Slide 7: Arrhenius-prosessi
nopeus
Mikä aktivaatioenergia tarvitaan energiavallin ylittämiseen ? Kuinka usein terminen energia antaa tarpeeksi ison hypyn ?
Frekvenssitekijä z verrannollinen hyppy-yritysten lukumäärään, ja aktivaatioenergia Ea vallin korkeuteen

## Slide 8: Kidekoon kasvu lämpökäsittelyssä
Exponentiaalinen lämpötilan funktiona
Parabolinen ajan funktiona
Kingery, Introduction to ceramics, p. 453, 451
Miekk-ojan uudistettu Metallioppi, s.150
Lämmön ja atomien diffuusio analoginen !
CaF2
Rate
Hehkutusaika/minuuttia

## Slide 9: Diffuusio
Diffuusiokertoimella Arrhenius-riippuvuus.
Fickin 1. laki:
J = diffuusiovuo
c = konsentraatio
x = matka
Konsentraatioerot pyrkivät tasoittumaan.
Ajava voima on konsentraatiogradientti, dc/dx.
Vuo verrannollinen diffuusiokertoimeen D.

## Slide 10: Diffuusio
Boorin diffuusio piissä:
Do = 0.76 cm2/s
Ea = 3.46 eV
D = 4.10-15 cm2/s @ 950C
D = 4.7.10-14 cm2/s @ 1050oC
Metallien itsediffuusio
Aine Do(cm2/s) Ea (kJ/mol)
Pb 1.37 109.1
Cu 0.31 200.3
W 42.8 641
1 eV = 96.487 kJ/mol

## Slide 11: Kemialliset reaktiot
SiH4 (g)  Si (s) + 2 H2 (g)
@ 600oC kasvunopeus 2 nm/min
@ 700oC kasvunopeus 25 nm/min
Laske kasvunopeus @ 800oC
Laske aktivaatioenergia.
nopeus
Kaksi lähtötietoa &
Kaksi tuntematonta:
Z ja Ea  yhtälöpari
Simppeli vastaus:
100 astetta nostaa nopeutta 12.5 kertaiseksi
 800oC =12.5*25 nm/min ≈300 nm/min

## Slide 12: Pii-kalvon kasvunopeus
300 nm/min
25 nm/min
2 nm/min

## Slide 13: Hehkutus
Miekk-oja s. 131
Työstössä (esim. veto, valssaus) kappaleeseen jää usein jännityksiä. Toipuminen on niiden relaksoitumista, ilman mikroskooppisesti havaittavia muutoksia. Lämpötila < 200oC (riippuu!!). Esimerkiksi sidoksien muodostumista ja voidien tuhoutumista,
Rekristallisaatiossa ja rakeenkasvussa näemme muutokset mikroskoopissa, ja niiden vaikutus ominaisuuksiin on isompi kuin toipumisessa.

## Slide 14: Kovuus vs. hehkutus
Muokkausaste α
= poikkipinnan prosentuaalinen pieneneminen muokkauksessa
Hehkutuslämpötila
Kylmämuokkauksessa metalliin varastoinut energia on ajava voima rekristallisaatiolle.
Muokkausasteen kasvaessa rekristallisaation aktivaatioenergia pienenee  tapahtuu alemmissa lämpötiloissa.
Kovuuden aleneminen on kristallisaation seurausta.
Miekk-oja s.144

## Slide 15: 2-vaiheinen lämpökäsittely
Ashby. Fig 19.15
Karkaisussa jäähdytetään niin nopeasti ettei diffusio ehdi muokata kiderakennetta.
Sitten voidaan valita uusi lämpökäsittelylämpötila, jossa haluttu prosessi optimaalinen, esim. ydintyminen ja erkautuminen.
Esimerkkinä hiiliteräs
(jossa pkk-tkk faasimuutos ilman diffuusiota).
Hiili liuenneena tkk-austeniitissa
Karbidit ydintyvät tasaisesti  sitkeys, ja kohtuu lujuus
Nopea jäähdytys
Metastabiili pkk-martensiitti-faasi, luja mutta hauras

## Slide 16: Amofiset metallit
Jäähdytetään niin nopeasti ettei kiteytymistä ehdi tapahtua, vaan tuloksena on lasimainen amorfinen rakenne.
Vaadittu jäähdytysnopeus
105-108 oC/s
https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/gitlab.17272/full/
Onnistuu parhaiten metalliseoksilla, kuten Fe40Ni40P14B6
(kauppanimi Metglas 2826).
Huonommin puhtailla metalleilla.
Dislokaatioiden liike estetty. Kova ja korroosion-kestävä.
https://www.reade.com/products/amorphous-metals

## Slide 17: Silikaattikeraamit, kertaus
Vesi riittää liuottimeksi ja liimaksi
Kaksivaiheinen lämpökäsittely: ensin binderin poisto ja sitten sintraus.

## Slide 18: Keraamien prosessointi
Jauhe:
Partikkelikoko 50-500 μm, mutta erikoissovelluksissa jopa 1 μm
Lisäaineet:
  Binder (liimaa; voi olla myös epäorgaanista !)
  Dispergant (estää partikkelien aggregaation)
  Juoksetin (säätää viskositeetin)
  Vettymisagentti (voi olla keraami !)
a.k.a. cold compaction
Kuivaus, liuottimen poisto
Powder Processing - Materials
www-materials.eng.cam.ac.uk › handout7

## Slide 19: Mistä jauheet saadaan ?
1. Atomeista syntetisoimalla
2. Isoista kappaleista hajottamalla (esim. ball milling)

## Slide 20: Why use a powder route?
1. High melting-point materials can be formed to final shape: ceramics (e.g. alumina, silicon nitride, zirconia ….); cermets (e.g. tungsten carbide/cobalt); metals (e.g. tool steels, carbon/alloy steels, bronzes, Al alloys, Ti alloys …); polymers (e.g. PTFE, ultra-high MW polyethylene). Some of these cannot be processed in other ways.
2. It is a near-net shape forming process (i.e. involves minimal final machining) with reasonably close tolerances and good surface finish e.g. small ceramic parts, metal gears, bearing bushes etc.
3. Material wastage is low (important for expensive materials)
4. Achieves good dispersion of phases e.g. for reactive materials or of materials which cannot easily be mixed in the molten state. Fine particle distributions can be achieved. e.g. carbide particles in high-speed steel.
5. Avoids segregation effects which occur during casting (e.g. when densities of phases are very different) e.g. solid bearing alloys
6. Porosity can be controlled, either to achieve low porosity (essentially ‘fully dense’) or high porosity (up to 50%) for porous (‘self-lubricating’) bearings or filters.
7. Relatively cheap for large production runs (e.g. >104): materials costs are reduced by lack of wastage but plant and die costs can be high.
Powder Processing - Materials
www-materials.eng.cam.ac.uk › handout7

## Slide 21: Sintraus (T~ 50-70% Tm)
Muuttujat:
Lämpötila
Aika
Tiheys
Huokoskoko
Atmosfääri
Lisäaineet & jäämät
Partikkelikoko
Partikkelikokojakauma
Wheat et al: Materials & Design
Volume 156, 15 October 2018, Pages 167-183

## Slide 22: LaFeO3 tiheys (Tm =2163 K)
Köferstein et al: Synthesis and characterization of nano-LaFeO3 powders by a soft-chemistry method and corresponding ceramics
Sagdahl et al: J. Am. Ceram. Soc., 83 [9] 2318–20 (2000)
Sintrauslämpötila
1500 K = 70% Tm

## Slide 23: Keraameihin jää aina huokosia
Keraamiset vaahdot, 5-10 mm kokoisia huokosia. Huokoisuus jopa 90%. Esim. suodatin, lämpösuoja
https://materialdistrict.com/material/ceramic-foam-filters/
Huokoset heikentävät mekaanista lujuutta.
95% tiheys yleensä riittävä mekaanisesti, mutta
huokoset sirottavat valoa.
Joskus huokoset on toivottu lopputulos, esim. katalyytti, keinoluu,… Huokoisuus esim. 20-50%
https://www.molteno.com/m-sphere-natural-hydroxyapatite-orbital-implants

## Slide 24: Lucalox-lamppu (luke-alox)
Jos huokoset tarpeeksi pieniä  läpikuultava Al2O3.
Saavutetaan MgO-lisällä.
Kestää natrium-höyryä.
Kestää 1200oC.
Ilman MgO, huokosia kiteen sisällä.
MgO kanssa vain muutamia.
Burke:
MRS BULLETIN/JUNE 1996

## Slide 25: Sintraus nestefaasin kautta
“During sintering the excess surface energy attributed to porosity is decreased by means of matter transport that becomes kinetically possible at high temperature. Thus, sintering deals with a central issue of materials science, i.e. how much is the total energy of the system lowered and in what way.
When the liquid phase forms it wets the solid particles resulting in capillary
forces rearranging the particles into a denser packing.
When the binder melts a substantial amount of carbide is dissolved
in the liquid. Rearrangement and pore filling eventually lead to full density.
Material is dissolved at solid-liquid interfaces with high chemical
potential and reprecipitated at other sites with lower chemical potential.”
Anders Petersson, väitöskirja, KTH 2004
Toinen komponentti sulaa, ja meillä on partikkeleita nesteessä, esimerkkinä WC-12Co systeemi:

## Slide 26: Kapillaarivoimat kiteiden välillä
Kingery p. 499
https://www.scientificamerican.com/article/mane-science-why-does-wet-hair-behave-differently/
Korkeassa lämpötilassa syntyy nestefaasi, josta seuraa:
-kiteiden liikkuminen ja tiivis pakkaus
-stressi ja plastinen muodonmuutos
-kiinteän komponentin liukeneminen sulaan nesteeseen
-uudelleenerkautuminen sulasta

## Slide 27: WC-12Co (88% WC, 12% Co)
Suomeksi kovametalli, mutta oikeasti metalli-matriisi- komposiitti (yleisnimi), tai CERMET (kun komposiitissa on vain vähän metallia).
Englanniksi Cemented carbide.
88% WC keraamisia kiteitä vahvikkeina
kovuus
kulutuskestävyys
terminen kestävyys
12% kobolttia matriisina
 sitkeys
Koboltti nestefaasina sintrauksessa

## Slide 28: WC-12Co faasidiagramma
“In industrial practice cemented carbides are sintered by liquid phase sintering at temperatures in the range 1350–1650oC leading to virtually pore-free compacts.”
Koboltti on sulana ! Meidän ei tarvitse lämmittää keraamin sulamislämpötilaan asti.
WC Tmp = 2 870 °C
Co Tmp = 1 495 °C
Anders Petersson, väitöskirja, KTH 2004

## Slide 29: Hot (Isostatic) Pressing
Dobrzanski et al: Fabrication Technologies of the Sintered Materials Including Materials for Medical and Dental Application, 2017
Hot pressing, Uniaxial force
Hot Isostatic Pressing (HIP), gas pressure
https://www.kobelco.co.jp/english/products/ip/technology/hip.html

## Slide 30: Hot pressing vs. sintraus
Korkea lämpötila aiheuttaa kiteenkasvua, mutta keraamien mekaaniset ominaisuudet yleensä parhaita pienikiteisinä.
Siksi HP/HIP joskus parempia kuin sintraus.
Kingery p. 502

## Slide 31: HIP: jauheesta kiinteäksi
Methyl-ammonium
bismuth iodide (MA3Bi2I9) polycrystalline pellets (PPs).
Röntgen-detektori-materiaali.
jauhe
pelletti
Tie et al: Adv. Mater. 2020, 32, 2001981

## Slide 32: Kalvot ja pinnoitteet
Kuinka paksuja kalvot ovat ?
Heijastuksenestokalvo kameran linssissä ?
Mikropiirin sähköjohdot ?
Paistinpannun Teflon ?
Mersun pintamaali ?
Maali mummonmökin seinässä ?

## Slide 33: Terminen höyrystys
kiekko
Höyrystettävää ainetta lämmitetään upokkaassa
Lämpötila nousee  höyrynpaine kasvaa
Aineesta irtoaa atomeja
Atomit lentävät tyhjössä
Atomihöyry tiivistyy ja jähmettyy kalvoksi kiinnittyessään kiekon pintaan.
Lämmitysvastus
upokas
tyhjökammio

## Slide 34: Piin höyrynpaine
Ainetta ei tarvitse sulattaa.
Itse asiassa sula olisi ongelmallista, sillä se voisi pisaroida.
Ja me haluamme atomihöyryä, emme sulia pisaroita.
Sulamispisteessä ei ole hyppäyksellistä höyrynpaineen kasvua !

## Slide 35: Elektronisuihkuhöyrystys
Elektroni-suihku
kiekko
upokas
Elektronisuihku (e-beam) lämmittää upokkaassa olevaa materiaalia.
Lämpötila lokaalisti hyvin korkea  voidaan höyrystää vaikka wolframia.
Elektronisuihku höyrystää kaikkea mihin se osuu !

## Slide 36: Metalliohutkalvoja höyrystämällä
Mikropiirin metallointi
Kasvunopeus 0.1-1 nm/s (10-100 nm/min)
Paksuus tyypillisesti
10 nm – 1 µm

## Slide 37: Ohutkalvot mikroelektroniikassa
Al
SiO2
SiNx
W
Al
Ti/TiN
Ti/TiN
2 µm
Poikkileikkaus CMOS-metalloinnista

## Slide 38: Terminen ruiskutus (thermal spray)
-lähtömateriaali kuumennetaan sulaksi pisaroiksi
-pisarat suihkutetaan pinnoitettavalle kappaleelle
ja ne jähmettyvät muodostaen pinnoitteen
Tässä jauhemainen lähtöaine (metallia, keraamia,…), mutta voi olla myös metallilankaa.
Lämmitys polttoaineella (H2, C2H2, CH4…) tai sähköllä

## Slide 39: Kalvon rakenne
https://www.ofic.co.jp/en/r_and_d/thermalspraying/
Sulzer Metco
Yhdellä ruiskutuksella esim. 20 µm paksu kerros. Skannataan kappaleen yli monta kertaa, lopputulos
esim. 400 µm, tai jopa 2 mm
Kalvon huokoisuus
3-5%metalleille,
(jopa <1 %);
keraameilla ja karbideilla 5-15%.
Karheus 5-20 µm.

## Slide 40: Ruiskutus vs. höyrystys
Ruiskutettu kerros paksu, 0.1-2 mm, karhea
Höyrystetty kerros ohut, 0.01-1 µm, sileä
Ruiskutus huoneilmassa  oksidoitumista
(voidaan käyttää suojakaasua)
Höyrystys tyhjössä  puhtaita metalleja
Molemmissa pinnan puhtaus tärkeää adheesiolle
Molemmissa vain lievä kappaleen lämpötilan nousu
Molemmat peittävät teräviä reunoja huonosti

## Slide 41: Varoitus: atomization ≠ atomeiksi hajottamista atomization = pistää päreiksi
Ruiskutusmenetelmissä (spray-coating) käytetään paljon termiä “atomization”.
Se ei tuota atomeita !!!
Tarkoittaa aineen pilkkomista pieniksi partikkeleiksi.
Atomisaatio tuottaa:
-jauheita kiinteistä lähtöaineista
-pieniä nestepisaroita (esim. polttomoottorissa)
-pieniä metallipisaroita termisessä ruiskutuksessa

## Slide 42: Kalvot ja pinnoitteet
Heijastuksenestokalvo kameran linssissä ?
Luokkaa λ/4, eli 100-150 nm
Mikropiirin sähköjohdot ? 100 nm -1 µm
Paistinpannun Teflon 20-50 µm/kerros
Mersun pintamaali 100-200 µm
Suihkumoottorin thermal barrier coating 100 µm-1 mm

## Slide 43: Tauko

## Slide 44: Liittäminen, geometria
Tasaisuus
vs.
kaarevuus,
aaltoilevuus
Sileys
vs.
karheus
Makroskooppinen
Atomaarinen/nano

## Slide 45: Tasaisuus vs. sileys (flatness vs. smoothness)
makroskooppinen
atomi/nano
50 µm
5 nm
1 mm-1 cm
1- 5 µm

## Slide 46: Piikiekkojen liittäminen
Si Si Si Si Si
OH OH OH OH OH
Si Si Si Si Si
OH OH OH OH OH
-partikkelit on pesty pinnoilta pois
-pinnat on aktivoitu: hydroksyyliryhmät seurauksena ammoniakki-peroksidi –pesusta
Pinnat painetaan vastakkain ja ne tarttuvat kapillaarivoimilla.
Lämpökäsittely 12 tuntia 1100oC lopulliseen lujuuteen pääsemiseksi.

## Slide 47: Piikiekot vetysidokselle kiinni
Tong & Gösele: Semiconductor wafer bonding
Sidos muodostuu pinnalla olevan veden avulla, vetysidoksilla.
Huoneenlämpötila.

## Slide 48: Pintaenergia
Pintaenergia (γ) on energia joka tarvitaan rikkomaan aine ja luomaan kaksi uutta pintaa.
Se on sidosenergian ja sidostiheyden tulo:
Piiatomeita noin 1015 cm-2,
vetysidos 25-40 kJ/mol  200-350 mJ/m2.
Mitattu arvo 50-80 mJ/m2
 Pinnat eivät 100% kontaktissa.
½ johtuu siitä että luodaan 2 uutta pintaa

## Slide 49: Lämpökäsittely poistaa vettä
Jos 250oC lämpökäsittely,
“irtovesi” haihtuu, mutta pinnalla adsorboitunutta vettä ja hydroksyyliryhmiä.
Pintaenergia 250 mJ/m2 (varsin lähellä teoreettista arvoa).

## Slide 50: Piikiekkojen liittäminen, 1000oC
Si Si Si Si Si
OH OH OH OH OH
Si Si Si Si Si
OH OH OH OH OH
Si Si Si
Si Si Si
O O O
H2O

## Slide 51: Liittäminen, mekaniikka
Pii pehmenee korkeassa lämpötilassa (1000oC),
viskoosi valuminen
 Pinnat muovautuvat toisiinsa intiimisti

## Slide 52: Korkea lämpötila  Si-O-Si sidos
Si-O-Si sidos 400 kJ/mol.
Mitattu pintaenergia
3000 mJ/m2
Teoreettisesti:
1015cm-2 * 400 kJ/mol  3500 mJ/m2

## Slide 53: Sidoslujuus = f(T)
Gösele et al: JVST A 17(4):1145-1152 · July 1999

## Slide 54: Fuusiobondaus (suoraliittäminen)
Identtiset materiaalit
Sama lämpölaajenemiskerroin
Luonnolliset sidokset käytettävissä
Paine ja/tai lämpötila auttavat
Si-Si
Lasi-lasi
Polymeeri-polymeeri

## Slide 55: Lasin liittäminen
  Lämmitä: T> Tg,
  Lasi pehmenee ja muodostaa intiimin kontaktin
  Tg 650 °C Pyrex 7740-lasille
  Vaarana: jos pehmenee liikaa, lasi taipuu ja tasaisuus menetetään.
Ville Saarela, Aalto-yliopisto
Saumassa ei ole havaittavissa mitään erottuvaa  jos tämä näyte halkeaa, se halkeaa satunnaisesti, eikä liitosrajapinnasta.
Liitossauma

## Slide 56: Polymeerien liittäminen
Nostetaan T> Tg  polymeeri pehmenee
Intiimi kontakti pintojen välillä
Annetaan sidosten muodostua
Jäähdytetään alle Tg
Liitosrajapintaa ei erota bulkkimateriaalista
Analoginen lasin liittämisen kanssa.
Lämpötila riippuu polymeeri- tai lasilaadusta.

## Slide 57: Metallien liittäminen (1)
Termokompressio (≈diffuusioliittäminen)
Painetaan pinnat kiinni
Lämmitetään
Odotetaan
Toimii hyvin kullalle koska
se ei oksidoitu korotetussa lämpötilassa.
Vaatii hyvin tasaiset kappaleet sillä voiman pitää jakautua tasaisesti.
400oC
30 MPa
Au
Au
Au
Diffuusio on hidasta matalassa lämpötilassa.

## Slide 58: Metallien liittäminen (2)
Eutektinen liitos
Au Tm = 1064oC
Si Tm = 1414oC
Eutektinen lämpötila 363oC, 81/19 Au/Si seokselle
nestemäinen
intiimi kontakti = hyvä liitos
Rajoitus: ei voida koskaan käyttää 363oC yläpuolella, koska eutektinen seos muuttuu taas nestemäiseksi.
Okamoto H, Massalski TB (1990) Au-Si (gold-silicon). In: Massalski T, Okamoto H, Subramanian P, Kacprzak L (eds) Binary alloy phase diagrams, vol 1. ASM International, Materials Park, pp 428–431
Atomi % piitä

## Slide 59: Metallien liittäminen (3)
Tina sulaa (232oC)
Intiimi kontakti
Reaktio: CuxSny muodostuminen
Cu
Cu
Sn
350oC
+kontakti
Metallisen yhdisteen muodostumisreaktio
Cu
Cu
CuxSny

## Slide 60: CuxSny stabiilisuus
Luu et al: Cu/Sn SLID Wafer-level Bonding Optimization, 2013 Electronic Components & Technology Conference, p. 1531
Intermetallin Tmp korkeampi kuin liittämisessä käytetty lämpötila.
Vrt. Eutektinen, jossa käyttölämpötila aina
alle liitoslämpötilan.
Yhteinen ongelma molemmille: koska aine nestefaasissa, paine voi levittää sulan metallin.

## Slide 61
Valu

## Slide 62: Valu
Valettava materiaali
-ominaisuudet
-lämpötila
-kiteytymislämpö
-lisäaineet
-liuenneet kaasut
Muotti
-muotin materiaali
-muotin muoto
-muotin koko
-muotin pinta
Die casting
zinc, copper, aluminium, magnesium, lead,

## Slide 63: Valettava materiaali itse
Lämmitettävä sulaksi (Tmp; ΔH)
Kiteytymislämmön vapautuminen   kappaleen jäähtyminen   muotin termiset ominaisuudet
Kappaleen koko säätelee jäähtymisnopeutta  vaikuttaa kidekokoon

## Slide 64: Segregaatio
Liuenneet aineet rikastuvat sulaan
(kiinteä aine puhdistuu)  kappaleen keskiosassa epäpuhtaampaa materiaalia.
Puhtaampi raaka-aine ei usein maksa vaivaa.
Epäpuhtaudet: MnS harmiton, FeS hauras

## Slide 65: Kaasut valussa
Kaasujen liukoisuus kiinteään on pienempi kuin sulaan  kaasut kertyvät sulaan.
Liukoisuusrajan ylittyessä kaksi faasia:
sula ja kaasukuplat.
Valettu kappale on täynnä pieniä huokosia.
Paras jakaa kaasukuplat tasaisesti läpi kappaleen.
Outgassing: vakuumissa kaasut pois alussa

## Slide 66: Valetun kappaleen kiderakenne
Nopeasti jähmettynyt kontaktissa muotin kanssa (heterogeeninen ydintyminen)
Hitaampi jähmettyminen
Epäpuhtaudet ja kaasut segregoituvat sulaan, ja muuttavat kiteytymisprosessia. On myös kuumana pidempään kuin muottia lähellä olevat osat.
Mitä voidaan tehdä ?
Homogenisointi-lämpökäsittely
Miekk-oja s. 263

## Slide 67: Polymeerien ruiskuvalu
https://www.intechopen.com/books/computational-fluid-dynamics-technologies-and-applications/modelling-and-simulation-for-micro-injection-molding-process
1. Polymeeri sulana, esim. 300oC
2. Injektionopeus, esim. 1 m/s
3. Paine, esim. 3000 bar
4. Aika, sekunteja
5. Voima, esim. 50 kN
Giboz et al: J. Micromech. Microeng. 17 (2007) R96–R109 doi:10.1088

## Slide 68: Ruiskuvalun monitorointi
https://www.intechopen.com/books/computational-fluid-dynamics-technologies-and-applications/modelling-and-simulation-for-micro-injection-molding-process
Koska polymeeri kutistuu jäähtyessään, paineella ajetaan lisää polymeeria muottiin, esim. 5-25% ylimäärä.
Oikean ajan löytämiseksi tehdään oheinen koe: syntyneen kappaleen massa syöttöajan funktiona.

## Slide 69: Cycle time esimerkki
Pienille kappaleille, CD-levyn kokoisille, cycle time voi olla esim. 3 sekuntia.
Sula sisään, 2 sek
Puristus, 2 sek
Jäähdytys, 10 sek
Muotin avaus, 1 sek
https://knowledge.autodesk.com/support/moldflow-insight/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/MoldflowInsight/files/GUID-0D68C3B7-B64C-419C-B114-C5DABF71FECA-htm.html

## Slide 70: Polymeerivalu
Suuri lämpölaajenemiskerroin, ~50-100 ppm/oC, iso kutistuma jäähtyessä
Teräs/nikkelimuotin takia suunnittelu- ja muottikulut isoja  vaatii isoja tuotantosarjoja
Kappaleen muoto ei täysin vapaa: tasapaksuiset seinät jäähtymisen kannalta edullisia.

## Slide 71: Hinta vs. tuotantosarjan pituus
Ruiskuvalu:
Muotti kallis  lyhyet sarjat kalliita
Ashby. Fig 18.19

## Slide 72: Muottipuristus, T>Tg, muttei sula
https://www.blackholelab-soft-lithography.com/hot-embossing-and-compression-molding

## Slide 73: Ruiskuvalu vs. muottipuristus
Sula-prosessi nopeampi
Toimii vain termoplasteille
Vaatii kalliin muotin
Pieni kappale voi jäähtyä liian nopeasti  ei toistu hyvin
Syviä koloja vaikea täyttää
Matalampi lämpötila  pienempi kutistuminen ja vääristyminen
Yksinkertainen muotti
Toimii monille polymeereille
Vähemmän materiaalihukkaa
Hitaampi, koska kiinteä aine muuttaa muotoaan hitaammin kuin sula

## Slide 74: Laserprosessointi
Laserin edut perinteiseen lämpökäsittelyyn verrattuna ?
Laserin haitat perinteiseen lämpökäsittelyyn verrattuna ?

## Slide 75: Fokusoitu laserprosessointi
Termisiä prosesseja
  Lämpömuokkaus (faasimuutos, kiteytys,…)
  Sulatus
  Höyrystys
Kemiallisia prosesseja
  Fotolyysi (dissosiaatio)
  Fotopolymerisaatio
Ablaatio (suoraan kiinteästä plasmaksi)

## Slide 76: DVD-RW
Laser-pulssi aiheuttaa faasimuutoksen
taitekerroin muuttuu
heijastavuus muuttuu
Ed Sheeran tallentuu

## Slide 77: DVD (2)
Kiteytyminen  Hidas pulssi
GST = GeSbTe
Nopea pulssi  amorfisoituminen

## Slide 78: Laserkiteytys (terminen efekti)

## Slide 79: Kiteytys polymeerin päällä !
Termisen pulssin diffuusiomatka nanosekunti-pulssin seurauksena:
x ~√2at
x ~√2*10-4 m2/s*10-9s
x ~ 400 nm
a = terminen diffusiviteetti, löytyy esim. CES Edupak
Privitera et al: Journal of The Electrochemical Society, 155 10 H764-H770 2008
Polyimidi kestää 350°C.

## Slide 80: Terminen vs. ablaatio
µs/ns pulssi
ps/fs pulssi
Pii: a =10-4 m2/s
 pikosekunti vastaa 14 nm HAZ
(HAZ)

## Slide 81
fs-pulssi
ns-pulssi
fs-laser leikkaa kaikkia materiaaleja samalla tavalla, koska aine muuttuu plasmaksi nopeassa pulssissa.

## Slide 82: Laserpinnoitus (jauhesintraus)
https://www.fst.nl/about/laser-cladding/
Cladding Material Alloys: Cobalt, iron, nickel alloys, martensitic stainless steel and tungsten carbide, bronze
Clad Thickness (single pass): 0.30 – 2.0 mm

## Slide 83: Laserleikkaus: terminen tai ablaatio

## Slide 84: Hitsaus ja lämpövaurio
Lämpövauriokerros voi olla kovempaa tai pehmeämpää kuin perusmateriaali !
Ashby. Fig 19.17

## Slide 85: Laser Metal Deposition (LMD)
Peyre et al: Simplified numerical model for the laser metal deposition additive manufacturing process, 2017
Vertaa: FDM polymeereillä
Sula
(melt pool)
Lämpötila

## Slide 86: Metallijauheesta 3D printtaus
Wikipedia
https://www.europeanceo.com/business-and-management/concept-laser-makes-metal-the-future-of-3d-printing/
-helpompia valmistaa
-tarkkoja
-kevyempiä
-riittävän vahvoja

## Slide 87: Jauheen käsittely laserilla
Metallijauhetta kovetetaan laserilla.
Sintraus tai sulatus.

## Slide 88
http://www.additivalab.com/en/blog/laser-sintering-vs-laser-melting/
Kappale on huokoinen.
Onko riittävän hyvä ?
Voidaanko huokoset poistaa myöhemmin ?
Mahdollista jos riittävän tehokas laser
(20 vuotta sitten ei ollut  tehtiin laser-sintrausta)

## Slide 89: 3D markkinat ?
Yksilölliset kappaleet, kuten hammasraudat.
Pienet sarjat (ei tarvita valumuottia, joka kallis)
Kappaleita joita ei voi perinteisesti valmistaa (ei ollenkaan, tai vain vaikeasti).
Nopeus varaosien saamisessa.

## Slide 90: Yhteenveto
Monia eri kriittiisiä lämpötiloja jotka rajaavat/mahdollistavat prosessoinnin.
Joskus myös lämpötilan muutosnopeus tärkeä.
Matalat lämpötilat toivottuja koska:
-pienemmät energiakustannukset
-pienemmät lämpölaajenemiset/lämpöjännitykset
-yksinkertaisemmat/halvemmat prosessilaitteet
-vähemmän ilmiöitä (diffuusio, kiteytyminen,…)