|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | **STANDARD WARP - Standardiloimi**  Tekstiilimallisto  Kudottujen kankaiden suunnittelu  Advanced Woven Fabrics and Jacquard Workshop | **1** |
| Sidos - Weave structure | ATK-puut 16 vartta suora niisintä  CAD-loom 16 shafts straight draft |  |
| Loimen pituus - Warp length | 23 m (3/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 16 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 656 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 80 : 2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Nm 40/2  50% CO 50% Tencel (Viscose)  Sävy: Musta  Shade: Black  50% puuvilla 50% Tencel |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / Picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 41 cm |  |
|  | Price: 2,80 €/m |  |