|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - The project | **STANDARD WARP**Kudottujen kankaiden suunnittelu, Tekstiilimallisto, Advanced Woven Fabrics | **3** |
| Sidos - Weave structure | Toimikas, palttina, 2- ja 4- langan panama, ripsiTwill, plain weave, basket weave, rib  |  |
| Loimen pituus - Warp length | 20 m (2/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 6 ends - lankaa/cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 494 ends - lankaa |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 30:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | ”ESITO kampavilla” Nm 8,5/2Sävy (Shade): 8094 vaaleanharmaa (light grey) 100%WO |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kuteita – picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 82 cm |  |
|  |  |
| Loimen metrihinta – Price per meter:9,20 € / m*Luontiohje:**Luodaan 494 lankaa kahdelta päältä = 247 sisarusta**Loimen pituus 13-14 metriä (18,5 väliä luomapuissa)**Niisitään kuudelle varrelle suoraan, jätetään molempiin reunoihin 1 kpl loimilanka niisimättä (=reunalanka*) 🡪 otettu huomioon lankaluvussa |