|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti - The project | **STANDARD WARP** Kudottujen kankaiden suunnittelu, Tekstiilimallisto, Advanced Woven Fabrics | | **3** |
| Sidos - Weave structure | Toimikas, palttina, 2- ja 4- langan panama, ripsi  Twill, plain weave, basket weave, rib | |  |
| Loimen pituus - Warp length | 20 m (2/2022) | |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 6 ends - lankaa/cm | |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 494 ends - lankaa | |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 30:2 | |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | ”ESITO kampavilla” Nm 8,5/2  Sävy (Shade): 8094 vaaleanharmaa (light grey) 100%WO | |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  | |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kuteita – picks / cm | |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 82 cm | |  |
|  | |  | |
| Loimen metrihinta – Price per meter:  9,20 € / m  *Luontiohje:*  *Luodaan 494 lankaa kahdelta päältä = 247 sisarusta*  *Loimen pituus 13-14 metriä (18,5 väliä luomapuissa)*  *Niisitään kuudelle varrelle suoraan, jätetään molempiin reunoihin 1 kpl loimilanka niisimättä (=reunalanka*) 🡪 otettu huomioon lankaluvussa | |