|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - The project | **Standardiloimi – Standard warp**Kudottujen kankaiden suunnittelu, TekstiilimallistoAdvanced woven fabrics |  |
| Sidos - The structure | 2-loimijärjestelmä – 2 warp system 16 vartta ATK puut – 16 shafts CAD LOOM |  |
| Loimen pituus - The length of the warp | 23 m (4/2022) |  |
| Loimen tiheys - The density of the warp | 24 lankaa – ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - The amount of the warp yarn | 622 Puuvilla - Cotton + 310 Tencel = 932 lankaa |  |
| Kaiteen/Pirran numero - The number of the reed | 80:3 (2 x cotton + 1 x Tencel in every dent) |  |
| Loimilangan materiaali - The material of the warp | CO Filmar Nm 75/2 & Toika Tencel tex 74 x 2 **2 cotton yarns to 1 tencel yarn** |  |
| Kudelankojen materiaali - The materials of the weft |  |  |
| Kuteen tiheys - The density of the weft | Picks / cm |  |
| Kaideleveys - The width of the reed | 38,8 cm |  |
| Kankaan neliöpaino | g/m² |  |
| Kankaan rakenne - The structure of weaving**ks. rakenne 2. sivuilta - see page 2 for structure****Weavepoint-rakenne löytyy myös: MyCourses!** | *The comments:***price 3,10 € / meter***WARPS**black lyocell 310 ends – 155 x 2**white cotton 622 ends – 155 x 4 + 2**1 repeat = 132 ends* |  |



