|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne  Woven Fabrics Studio | **1** |
| Sidos - Weave structure | Palttina, panama, kuderipsi, raesidos  Plain weave, basket weave, weft-faced rib weave, crêpe weave |  |
| Loimen pituus - Warp length | 17 m (2/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 3 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 60 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 30:1 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100% Puuvilla  100% Cotton twine  tex 50 x 18 Lankava Varppi |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | Picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 20 cm |  |
|  |  |  |