|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project Title | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenneWoven Fabrics Studio | **2** |
| Sidos - Weave structure | Loimiripsi, palttina Warp-faced rib weave, unbalanced plain weave |  |
| Loimen pituus - Warp length | 17 m (2/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 10 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Warp yarn count | 200 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 50:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | - Musta lanka SP62, 57%CO 43%CV, Nm 14.5- Valkoinen polyamidinauha 100% PA, 1500 dtex- Black yarn SP62, 57%CO 43%CV, Nm 14.5- White tape yarn 100% PA, 1500dtex  |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | Picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 20 cm |  |
|  | Comments for warp making:End and end fancy yarnStraight draft on four shafts on a double beam loom1:1 efektilankaloimiSuora niisintä neljälle varrelle, kaksoisloimitukki |  |