|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne  Woven Fabrics Studio | **3** |
| Sidos - Weave structure | Palttina, panama, kuderipsi, seersucker  Plain weave, basket weave, weft-faced rib weave, crêpe weave  Seersucker, transparency |  |
| Loimen pituus - Warp length | 17 m (2/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | ≈ 7,4 lankaa / yarns / cm  (10 lankaa/cm siimaraita + 5 lankaa/cm kierrelankaraita) |  |
| Loimen lankaluku - Warp yarn count | 110 + 60 = 168 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 10 lankaa siimaa 50:2  5 lankaa kierrelankaa 50:1  10 yarns monofilament 50:2  5 yarns spiral yarn 50:1 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Kirkas Siima 100% PA, 750 den  (UV-suojattu)  Valkoinen kierrelanka 100% PA, Nm 12,5  Clear monofilament 100% PA, 750 den (UV-protected)  White spiral yarn 100% PA, Nm 12,5 |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / Pick yarn materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / wefts / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 23 cm |  |
|  |  |  |
|  | Comments:  Striped warp  10 ends monofilament  5 ends spiral yarn  Raitaloimi  10 langan siimaraita 5 langan kierrelankara |  |