|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne  Woven Fabrics Studio | **4** |
| Sidos - Weave structure | Ontelopalttina, kuviollinen ontelo  taskut, laskokset, täytteet  Double plain weave, interchanging blocks  Pocketing, pleats, wadding |  |
| Loimen pituus - Warp length | 18,5 m (9/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 7 + 7 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 148 + 148 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 70:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Valkoinen villa Nm 40/2 “Toscana”  Musta puuvilla Nm 34/2 “Venne Colcoton”  White wool Nm 40/2 “Toscana”  Black cotton Nm 34/2 “Venne Colcoton” |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick yarn materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / wefts / cm |  |
| Kaideleveys - Warp width | 21,1 cm |  |
|  | Comments:  Valkoinen villa niisitty varsille 5-6-7-8  Musta puuvilla niisitty varsille 1-2-3-4  White wool on shafts 5-6-7-8  Black cotton on shafts 1-2-3-4 |  |