|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – materiaali ja rakenne | **5** |
| Sidos - Weave structure | 4-langan kanava, palttina, kuderipsi  Mock leno, skip-dent plain weave, weft-faced rib weave |  |
| Loimen pituus - Warp length | 12,5 m (1/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 8 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 168 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed Plan | 40:4,0 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 72% villa, 28% japanilainen paperi, Nm 1/6  ”Harmony” (Satoseni)  72% wool, 28% Japanese paper, Nm 1/6  ”Harmony” (Satoseni) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / wefts / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 21 cm |  |
|  |  |  |