|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne Woven Fabrics Studio | **6** |
| Sidos - Weave structure | Pitsisidos, palttina  Grouped weft distortion, plain weave |  |
| Loimen pituus - Warp length | 20m (1/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 8 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 170 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 40:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100% merseroitu puuvilla, Nm 34/2  100% Cotton mercerized, Nm 34/2  Venne Colcoton shade 7001 (white) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / wefts / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 21,3 cm |  |
|  |  |  |