|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne Woven Fabrics Studio | **7** |
| Sidos - Weave structure | Toimikas, värin vaikutus, seersuckerTwill weaves, colour and weave effect, seersuckerTietokoneavusteiset kangaspuut 16 varttaComputer-assisted loom 16 shafts |  |
| Loimen pituus - Warp lenght | 18,5 m (2/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 10 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 214 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed number | 50:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Pellava 100% LI, tex 103, Aivina 16Musta villa-viskoosi, 52% WO 48% CV, Nm 30/2 “Adelaide”Flax 100% LI (line linen), tex 103, Nel 16Black Wool & Viscose, WO 52 % CV 48 %, Nm 30/2 (“Adelaide”) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | Kudetta / wefts / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 21,6 cm |  |
|  | **Musta villa/viskoosi 110 + 2 lankaa****Pellava 104 lankaa**Ensimmäinen ja viimeinen raita musta wo/cv, reunalangat niisimättä, niisintä alkaa 2. varrestaraidallinen loimi: Värin vuorovaikutus**Black wo/cv 110 + 2 warp yarns****Linen 104 warp yarns**First and last stripe black wo/cvStraight draft on 16 shafts on a double beam.Striped warp: Color and weave effect |  |