|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenneWoven Fabrics Studio  | **8** |
| Sidos - Weave structure | Vohveli, palttinaWaffle weave, plain weave |  |
| Loimen pituus - Warp length | 17 m (1/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 8 lankaa / yarns / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 176 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 40:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Musta villa 100% WO, tex 55x2 (“Veera”)Black wool 100% WO, tex 55x2 (“Veera”) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick yarn materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | lankaa / weft yarns / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 22 cm |  |
|  | Comments:Kärjellinen niisintä 8:lle varrellePointed draft on 8 shafts |  |