|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – materiaali ja rakenne | **9** |
| Sidos - Weave structure | Pikee  Piqué |  |
| Loimen pituus - Warp length | 15,5 m (1/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 21 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 292 lankaa / yarns wool  145 lankaa / yarns cotton |  |
| Kaiteen / Pirran numero - Reed number | 70:3 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100 % WO Cashwool, Nm 30/2 Sävy: Valkoinen  100 % CO Cable 8, Nm 6,7 Sävy: Valkoinen  100 % WO Cashwool, Nm 30/2 Shade: White  100 % CO Cable 8, Nm 6,7 Shade: White |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick yarn materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / wefts / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 20,3 cm |  |
|  | Comments  Beg. threading with wool on shaft 6.  Reed will beg. with 2 wool yarns + 1 cotton yarn. Final dent will have 2 wool yarns.  Niisinnän aloitus: Valkoinen villalanka niisitään varrelle 6.  Pirtaanpistelyssä 2 villalankaa + 1 puuvillalanka jokaiseen välillä. Viimeiseen piinväliin tulee 2 villalankaa. |  |