|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project | Kudotut kankaat – Materiaali ja rakenne | **10** |
| Sidos - Weave structure | Satiini, yhdistetyt sidokset, kudekuviollinen, palttina, raesidos  Satin weaves, damask, extra-weft patterning, plain weave, crêpe  Tietokoneavusteiset kangaspuut 16 vartta  Computer-assisted loom 16 shafts |  |
| Loimen pituus - Warp lenght | 21 m (1/2023) lointa kahdelle kurssille |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 14 lankaa / yarns /cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 288 + 2 lankaa / yarns |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed number | 70:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Silkki 100 % SE  Silk 100 % SE  Silk yarn: Hasegawa Bon Nm 2/60  Shade: 620 black navy |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft / pick yarn materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 20,6 cm |  |
|  |  |  |