|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - The project | **Standard Warp** | **2** |
| Sidos - Weave structure | 16 vartta suora niisintä, ATK-puut  16 shafts straight draft, CAD loom |  |
| Loimen pituus - Warp lenght | 18,5 m (6/2023) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 14 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 560 lankaa / ends |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed number | 70:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100 % CO  Merseroitu puuvilla  Nm 34/2 Venne Colcoton  shade: 7-7007 leinenweiss |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kuteita / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 40 cm |  |
| Kankaan neliöpaino | g/m² |  |
| Kankaan rakenne - Weave structure  16 shaft patterns, e.g. double plain weave pictured below  (16 vartiset sidokset, ao. kuvassa kaksinkertainen palttina) | The comments:  On this warp you can weave any pattern that has 16 shafts in WeavePoint  Price: 3,0 € / m  Langan menekki:  560 x 18,5 m -> 0,609 kg |  |