|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - The project | **STANDARD WARP** Kudottujen kankaiden suunnittelu, Tekstiilimallisto, Advanced Woven Fabrics | **3** |
| Sidos - Weave structure | Toimikas, palttina, 2-langan panama ja ripsi  Twill, plain weave, basket weave, rib |  |
| Loimen pituus - Warp length | 14 m (6/2023) kahdelle kurssille |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 5 ends - lankaa/cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 208 lankaa + 2 reunalankaa |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 50:1 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Pirtin kehräämö kampavilla 90tex x 3  100%WO (suomalaisen lampaan villa)  sävy: harmaa |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kuteita – picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 41,6 cm |  |
|  | Price: 7,90 €/m  100 g vyyhti = 360 m lankaa  loimen menekki, lankatilaus:  210 x 14 m = 2940 m : 360 = 8,2 vht | |