## Slide 1: PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), Kevät 2019
Emppu Salonen
Martti Puska
Kristoffer Simula
Luento 4, torstai 16.5.2019
OSA 2: Hilat ja kidehilat
1

## Slide 2
Aiheet tällä viikolla
Tiukan sidoksen malli (tight binding) 1D-atomiketjun tapauksessa
Energiavyöt, metallit, eristeet ja puolijohteet
Hila, alkeiskopit ja yksikkökopit, Wigner-Seitz-koppi
Kiderakenteet = Hila + kanta (Myös HCP- ja wurtsiittikiteet)

## Slide 3: Hilat ja kidehilat

## Slide 4
Osaamistavoitteet
Osaat määritellä ja selittää keskeiset käsitteet: hila, alkeisvektorit, alkeiskoppi, Wigner-Seitz-koppi, yksikkökoppi
Osaat ”rakentaa” yksinkertaisen kiderakenteen sen hilatyypin ja kannan avulla
Osaat kuvata tärkeimmät hilatyypit (SC, BCC, FCC, heksagonaalinen)...
... sekä näihin pohjautuvat yleiset kiderakenteet: HCP, CsCl, NaCl, timantti, sinkkisulfidi ja wurtsiitti

## Slide 5: (2 ja) 3D atomistiset mallit, kidehilat
Siirrytään 1D malleista (2 ja) 3D todellisuuden mallintamiseen
Paljolti 1D:ssa ymmärretyn fysiikan ja esitettyjen mallien yleistämistä
Enemmän (käänteishila, sironta, elektronirakenteet) tai vähemmän ((kide)hilat, metallit vs. eristeet) mutkistuu ja lisää käsitteitä pitää opetella
Aallot, s.o. Röntgen-säteily, fononit ja elektronitilat kiteisissä aineissa erikseen, yhdessä ja kenttien ajamina

## Slide 6: Historiaa
Ionikiteiden makroskooppisten muotojen (sivujen välisten kulmien) ymmärtäminen
Toistuvat mikroskooppiset rakenteet
Systemaattinen pintojen luokittelu matemaattisten pistehilojen Millerin indeksien avulla

## Slide 7: Historiaa
Röntgendiffraktio ( W. & W.L. Bragg, von Laue)  Atomit periodisissa kidehiloissa, joiden luokittelu voitiin perustaa aiemmin tutkittuihin matemaattisiin pistehiloihin (Frankenheim, Bravais)

## Slide 8: Hila (Bravais -hila)
Määritelmä: Matemaattinen käsite. Ääretön säännöllinen ja diskreetti pistejoukko, joka näyttää jokaisesta pisteestä katsottuna samanlaiselta mukaan lukien pisteiden suuntautumisen ”kiinteän taustan” suuntien suhteen.
2D yleinen hila Tämä ei ole hila. Miksi ei?

## Slide 9: Hila (Bravais -hila)
Seuraus: Alkeisvektorit (primitive lattice vectors) virittävät hilan kaikki pisteet kokonaislukukertoimien avulla.
Voidaan ymmärtää myös: Hilan muodostaa ääretön joukko hilavektoreita R siten, että kahden vektorin summa kuuluu myös joukkoon (suljettu joukko yhteenlaskussa).
a2´
a1´
Alkeisvektorit eivät
ole yksikäsitteisiä!
2a1+3a2

## Slide 10
Alkeiskoppi (primitive unit cell) Wigner-Seitz-koppi Yksikkökoppi (unit cell)
a1
a2
Alkeiskoppi
-sisällä yksi piste
-monistus siirtämällä kaikilla hilavektoreilla täyttää koko avaruuden
(Konventionaalinen) yksikkökoppi, sisällä useita pisteitä
Wigner-Seitz-(alkeis)koppi
-lähempänä yhtä pistettä kuin muita pisteitä –kuvaa aina hilan (piste)symmetrioita
Alkeisvektorit  Alkeiskoppi

## Slide 11
Erilaiset 2D ja 3D (Bravais-) hilat
Siirrettäessä (ääretöntä) hilaa mielivaltaisen hilavektorin verran ei havaita muutosta
Hilalla on aina translaatiosymmetria
Peräkkäiset translaatio ja rotaatio/inversio/peilaus johtavat mahdollisesti uuteen symmetriaan
Erilaisia hiloja
2D: 5 kpl
3D: 14 kpl
Kierrettessä hilapisteen
Invertoitaessa hilapisteen suhteen hilaa ei aina havaita muutosta
Peilattaessa hilatason
rotaatio
Hilalla voi olla myös erilaisia inversio symmetrioita
peilaus
Peilauksia
Kiertoja
Inversio

## Slide 12
Vain translaatio- Symmetrisyys kasvaa symmetria
5 Erilaista 2D hilaa

## Slide 13
14 erilaista 3D hilaa
Vain translaatio- Symmetrisyys kasvaa symmetria
Symmetrisyys kasvaa
Tilavuus- Pinta
keskinen keskinen
Yksinkertainen

## Slide 14: Kuutiolliset hilat
Montako atomia on kuutiollisissa konventionaalisessa yksikkökopeissa?
Metallisille alkuaineille: FCC 24 (Al,Ni,Pd,Pt,Cu,Ag,Au…), BCC 10(Fe,Cr,W), SC 1(?) kpl
Yksinkertainen Tilakeskinen Pintakeskinen
Simple Cubic Body-Centered Cubic Face-Centered Cubic
SC BCC FCC
Lähinaapureita=koordinaatioluku z=?
a
=hilavakio
6 z=8 z=12
a1
a2
a3
a1
a2
a3
(0.5, 0.5, -0.5)a
(0.5, -0.5, 0.5)a
(-0.5, 0.5, 0.5)a
a1
a2
a3
(0.5 ,0.5, 0)a
(0.5, 0, 0.5)a
(0, 0.5, 0.5)a
BCC ja FCC alkeisvektorit eivät särmien suuntaan  yksi atomi/alkeiskoppi
Täyttöaste kovilla palloilla = 52% 68% 74%

## Slide 15: BCC:n ja FCC:n alkeiskopit
BCC FCC
(0.5, 0.5, -0.5)a (0.5, 0.5, 0)a
(0.5, -0.5, 0.5)a (0.5, 0, 0.5)a
(-0.5, 0.5, 0.5)a (0, 0.5, 0.5)a
Alkeisvektorit
Varsinkin visuaalisesti epäkäytännöllisiä

## Slide 16: BCC:n ja FCC:n Wigner-Seitz alkeiskopit
WS-kopin muoto ei riipu alkeisvektoreiden valinnasta.
WS-kopin pistesymmetria (kierto, peilaus, inversio) sama kuin itse hilan pistesymmetria.
Käänteishilan WS-koppeja tarvitaan fononien dispersiorelaatioiden ja elektronien vyörakenteiden esittämiseen.
BCC
FCC

## Slide 17: HILA, KANTA JA KIDE
Hila x kanta (basis) = fysikaalinen periodinen rakenne = kide
Hila
Toistuva otus
Otuskide

## Slide 18: HILA, KANTA JA KIDE
Grafeeni (hunajakennorakenne)
Kolmiohila (Triangular lattice)
Kanta (Basis) =
2 atomia alkeiskopissa
Hila x kanta (basis) = fysikaalinen periodinen rakenne = kide

## Slide 19
BCC ja FCC esitettävissä myös: konventionaalinen yksikkökoppi SC + kanta
SC BCC FCC
a1
a2
a3
(1, 0, 0)a
(0, 1, 0)a
(0, 0, 1)a
a
Alkeisvektorit
b2
(0, 0, 0)a
(0.5, 0.5, 0.5)a
Kantavektorit
b4
b2
b3
(0, 0, 0)a
(0.5, 0.5, 0)a
(0.5, 0, 0.5)a
(0, 0.5, 0.5)a
Kantavektorit
Kidehilan pisteet R = n1a1 + n2a2 + n3a3 + bj , j =1…m
SC-hila Kantavektorit
Sirontateorian
soveltaminen

## Slide 20: Tiivispakkaukset: FCC ja HCP
Tehokkain tapa pinota kovia palloja:
(Mono)kerros, jossa joka pallolla kuusi lähinaapuria
Toisessa kerroksessa pallot joka toisen kolmiokolon päällä
3a) Kolmannessa kerroksessa pallot myös alimman kerroksen kolmiokolon päällä  Heksagonaalinen tiivispakkaus HCP (nähdään kasan lävitse)
3b) Kolmannessa kerroksessa pallot alimman kerroksen pallojen päällä
 FCC (läpinäkymätön kasa)
HCP ja FCC: täyttöaste 74 %, z = 12

## Slide 21: Tiivispakkaukset: FCC ja HCP
a
a
Ei (Bravais-)hila! Kuinka monta atomia /alkeiskoppi?
FCC
HCP
a
a
b
c
c
c
c
c
c
Kolmio- (heksagonaali)tasojen pakkaus:
HCP: abab...
FCC: diagonaalin suunnassa: abcabc…
36 metallista alkuainetta
HCP ja FCC: heksag. tasot liukuvat helposti toistensa suhteen  hauraita metalleita.
Mikä määrää onko metallilla FCC- vai HCP-rakenne?
b
b
b
b
b
b
Bravais -hila
c
a
hilavakiot a ja c
Ideaalinen HCP:

## Slide 22: Timantti ja grafiitti, kovalenttisia aineita
Timantti
sp3-hybridisaatio
Voimakkaat kovalenttiset sidokset
Kuinka monta atomia
a) kannassa/alkeiskopissa,
b) kuvan yksikkökopissa?
Kuinka monta atomia kuution yksikkökopissa?
Kovalenttiset sidokset suuntautuneita  tiivis pakkaaminen ei kovin tärkeää
FCC + 2-atominen kanta/alkeiskoppi, z = 4 Kovien pallojen pakkaustiheys 34%
Grafiitti (abab -pakkaus)
a
b
a
Voimakkaat kovalenttiset sidokset heksag. tasoissa, heikot van der Waals –sidokset tasojen välillä
( Grafeenin lastuaminen)
sp2-hybridisaatio

## Slide 23: Yhdistepuolijohteita
Timantti
IV-IV: SiC, III-V: GaAs, AlAs, GaN, GaSb …, II-VI: CdS, CdTe, ZnO, ZnS
kovalenttinen    ionisidos
Wurtsiitti
HCP + 2 eri atomia HCP-paikoilla, z=4
III-V ja II-VI puolijohteilla yleensä suora energia-aukko  optoelektroniikkaa esim.
GaAs (zb): laser, aurinkokenno, GaN (w): LED-lamput, CdTe (zb): aurinkokenno
Wurtsiitti: sidosten dipolimomentit eivät kumoudu (kumoutuvat kuutiollisessa hilassa)
 materiassa spontaani polarisaatio
FCC + 2 eri atomia kannassa, z=4
 Sinkkivälkehila (zincblende)
Heksagonaalisten kaksoistasojen pakkaus:
Sinkkivälke: diagonaalin suunnassa: abcabc…- Wurtsiitti: abab...- pakkaus
a
a
b
a
b
b
c
a

## Slide 24
Ionikiteitä
CsCl -rakenne
SC + 2 atomia/kanta, z = 8
NaCl (rock salt) -rakenne
FCC+ 2 atomia/kanta, z = 6
SC + 8 atomia/kanta
ZnS (zinc blende) -rakenne
FCC+ 2 atomia/kanta, z = 4
SC + 8 atomia/kanta
Suuri koordinaatio z
Sähköstaattinen energia alenee
Ionien kokoero kasvaa
Ionikuorien peitto ja repulsioenergia kasvavat
Pienempi koordinaatio tulee edullisemmaksi
Erilaiset kiderakenteet

## Slide 25
Mitä opimme (kide)hiloista?
Symmetrian suhteen erilaisia ja translaatiosymmetrian suhteen mahdollisia (Bravais)hiloja on ääreellinen määrä (2D: 5 kpl, 3D: 14 kpl)
Alkeiskoppi, Wigner-Seitz –alkeiskoppi, konventionaalinen yksikkökoppi
Kidehila = Matemaattinen (Bravais)hila + fysikaalinen kanta
Erilaiset pakkausjärjestykset johtavat erilaisiin kidehiloihin: FCC vs. HCP, sinkkivälke vs. wurtsiitti