## Slide 1: PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), Kevät 2019
Emppu Salonen
Martti Puska
Kristoffer Simula
Luento 5, torstai 16.5.2019
OSA 2: Sironta kidehilasta
1

## Slide 2
Hilatasot ja hilatasoperheet
Käänteishila ja Brillouin’n vyöhykkeet
Millerin indeksit
Sirontateoria (esitetään pohjautuen Röntgen-sirontaan):
  Braggin ja Lauen sirontaehdot
  Puuttuvat heijastukset, valintasäännöt
Sirontakokeet: Röntgen-säteet, elektronit, neutronit, atomit
Aiheet tällä viikolla

## Slide 3: Sironta kidehilasta

## Slide 4
Osaamistavoitteet
Osaat selittää ja johtaa kiteiselle materiaalille aaltojen sironnan konstruktiivisen interferenssin ehdot (Braggin ja Lauen muotoilut).
Osaat määrittää rakennetekijän S(hkl) ja sironnan valintasäännöt (puuttuvat heijastukset) kuutiollisille kiderakenteille.
Osaat soveltaa oppimaasi pulverinäytteiden spektrien tulkintaan.
Osaat selittää mitä perustavanlaatuisia (= fysikaalisia) ja käytännön mittauksiin liittyviä eroja ja samankaltaisuuksia on röntgen-, neutroni-, elektroni- ja atomisironnalla.

## Slide 5: Sironta kiderakenteista
Aiemmin: Fononit ja elektronitilat kiteissä ovat aaltoja ja niille on käytetty 1D malleja.
Seuraavaksi tarkastellaan 3D kiteeseen tulevia ja siellä siroavia aaltoja: röntgensäteily, hiukkassäteily (elektronit, neutronit, atomit).
Paljon yhteistä fysiikkaa kiteiden fononi- ja elektronitilojen kanssa. Kaikissa tapauksissa tarkastellaan hilarakenteita ja sovelletaan käänteishilan käsitettä liikemääräavaruudessa.

## Slide 6
Mitä tarvitsemme tänään käänteishiloista?
Hilatasot ja hilatasoperheet
Lyhin tasoperhettä vastaava KH:n vektori
KH:n vektorit G toteuttavat
Mielivaltainen hilavektori
, …
KH:n alkeisvektorit
Hilan alkeisvektorit
KH:n vektorit
Suunnat hilasta!
FCC
Brillouin’n vyöhyke =
KH:n Wigner-Seitz -koppi
Kuutiollisten kiteiden tasojen Millerin indeksit (hkl)
(110)
(111)
(100)
Sirontateoria

## Slide 7
Johdanto: Röntgensironta
Mittaukset tuottavat sironnan intensiteettipiikit tietyissä suunnissa.
Vertaamalla teoreettisiin ennusteisiin piikien paikoista saadaan materiaalin kidehila ja hilavakio tarkasti määritettyä.
l ~ 1 Å

## Slide 8
Näkyvän valon sironta viivahilasta
D
D
D
D
d
d
2q
2q
Valon aallonpituus l
Hilavakio d
Taitekulma 2q
Vierekkäisten säteiden matkaero d sin 2q
Intensiteettimaksimit näkyvät kun
l ~ 100 nm … 1mm

## Slide 9
Braggin sironta kidetasoista
Useita hilatasoperheitä
Useita d-arvoja ja
heijastussarjoja
Intensiteettimaksimit näkyvät kun
Bragg: Interferenssin oltava konstruktiivista!
Aallon sironta kahdesta tasosta

## Slide 10
Sironnan Laue-ehto
Kaksi sirottajaa,
väli = vektori r
Tuleva tasoaalto, aaltov. k
Heijastunut k´
Elastinen sironta
|k| = |k´|
Kidehila
Konstruktiivinen interferenssi sironnoille kaikista hilapisteistä
Matkaero aallon osien välillä:
Intensiteettimaksimi kun
Voimassa kaikille
hilavektoreille
Laue-ehto
Laue: Kideliikemäärä säilyy!

## Slide 11
Sironnan Laue-ehto, toinen näkökulma
k
k'
θ
k
G
θ
θ
Bragg & Laue & Miller relaatio
KH:n vektori
Laue
Vektorin G puolittaa k- avaruudessa
Braggin taso || (h,k,l) -tasot
Laue
Bragg
mG on myös KH:n vektori

## Slide 12
k
k'
θ
k
G
θ
θ
Laue
Sironnan Laue-ehto, toinen näkökulma
Braggin taso
k
k'
θ
G
KH
Tulevan ja sironneen aallon k-vektorit ovat jollain Brggin tasolla
Braggin tasot puolittavat KH:n vektorit ja ovat kohtisuorassa niitä vastaan. Ne muodostavat Brillouin’n vyöhykkeiden reunat.
G (=origo)

## Slide 13
Pohdintaa sironnasta
1) Mitä oikeastaan siroaa?
2) Mistä sironta tapahtuu? Kuinka laajasta tilavuudesta? Mitä eri paikoista siroaa? Kuinka näytteen koko vaikuttaa?
3) Miksi sironta voi olla elastista?
4) Mitä sironnassa välittömästi ja myöhemmin sen jälkeen tapahtuu?
5) Mikä määrää sironneen aallon intensiteetin?
6) Mitä fysiikan ilmiöitä tai lakeja Braggin ja Lauen formuloinnit korostavat?
7) Mitä muita ilmiöitä havaitaan röntgensäteiden ja materian vuorovaikutuksessa?

## Slide 14
Pohdintaa sironnasta kiteestä
Q: Mitä oikeastaan siroaa?
A: Tasoaalto, joka liittyy röntgensäteilyyn tai hiukkasiin (de Broglie -aallonpituus) kuten neutronit, elektronit ja atomit. Myös kenttien ajamat kidehilan fononit ja johtavuuselektronit siroavat.
Q: Mistä sironta tapahtuu? Kuinka laajasta tilavuudesta? Mitä eri paikoista siroaa? Kuinka näytteen koko vaikuttaa?
A: Tulevan aallon osien sironta tapahtuu teoriassa koko Bravais-hilasta. Mutta varsinkin hiukkassäteily ei tunkeudu syvälle aineeseen. Ääreellinen hila aiheuttaa sirontapiikkien avaruuskulman leviämisen. Fysikaalisesti sironta tapahtuu kannan atomeista aallon vuorovaikuttaessa elektronien (Röntgen), ytimien (neutronit) tai molempien (atomit, neutronit) kanssa. Neutronit vuorovaikuttavat spininsä kautta myös elektroniverhon mahdollisen magneettisen momentin kanssa.
Q: Miksi sironta voi olla elastista?
A: Sironnassa hila saa rekyylienergiaa, mutta suuren massan takia vain äärimmäisen vähän.

## Slide 15
Pohdintaa sironnasta kiteestä
Q: Mitä sironnassa välittömästi ja myöhemmin sen jälkeen tapahtuu?
A: Voidaan ajatella: Jokainen sirottaja on palloaallon lähde. Kaukana näytteestä palloaallot muodostavat tasoaaltoja jotka interferoivat keskenään, joskus konstruktiivisestikin.
Q: Mikä määrää sironneen aallon intensiteetin?
A: Intensiteetin määrää vuorovaikutus aallon ja sirottajan välillä. Röntgen: sähkökentän ja atomin värähtelevien (virittyneiden) elektronien dipolimomentin vuorovaikutus, kulmariippuva, saadaan elektronitiheydestä, nollakulmalla verrannollinen ionin elektronien lukumäärään. Neutronit: lyhyen kantaman vahva vuorovaikutus, kuvataan sirontapituuden avulla.
Q: Mitä fysiikan ilmiöitä tai lakeja Braggin ja Lauen formuloinnit korostavat?
A: Bragg: konstruktiivinen interferenssi, Laue: kideliikemäärän säilyminen
Q: Mitä muita ilmiöitä havaitaan röntgensäteiden ja materian vuorovaikutuksessa?
A: Röntgenfluoresenssi: Elektroni tippuu aukkoon sisäkuorella ja pehmeämpää röntgensäteilyä emittoituu. Röntgenabsorptio: Irrotetaan elektroni sisäkuorelta ja a) se päätyy tyhjälle elektronikuorelle (mitataan prosessin intensiteettiä röntgenenergian funktiona). b) Elektroni irtoaa ja mitataan sen energiaa (XPS).

## Slide 16
Poikittainen
Sirontateoriaa (Röntgensäteille)
Aikariippuva kuvaus
 Hilapisteessä usean atomin kanta (ja atomeilla elektroniverho)  Sironnan intensiteetti
Seurataan tietyn aallonharjan
siirtymistä ajan funktiona
Aallonharja matkalla näytteeseen
NÄYTE
LÄHDE
DETEKTORI
Tasoaalto
Säteilyn sähkökenttä
Poikittainen aaltoliike
Reaaliosa

## Slide 17
Sirontateoriaa
LÄHDE
DETEKTORI
NÄYTE
Aallonharja Bravais-hilan pisteessä
Uusi origo

## Slide 18
Sirontateoriaa
LÄHDE
DETEKTORI
Origo
NÄYTE
Tapahtunut sironta origossa ja hilapisteessä R
Elastinen sironta
Pituusskaalat
Aallon osat eli säteet
palloaaltoja

## Slide 19
Sirontateoriaa
LÄHDE
DETEKTORI
Aalto on saapunut detektoriin
Origo
NÄYTE
Matkaero
Interferenssi
Tasoaalto

## Slide 20
Sirontateoriaa
NÄYTE
LÄHDE
DETEKTORI
Origo
Matkaero säteiden välillä:
Interferenssi detektorissa
 kanta, elektronitiheys
Tasoaalto
Sironneiden säteiden kokonaiskenttä
Vaihe-erokulma hilapisteestä R ja origosta sironneen säteen välillä
Sirontavektori
Laue-ehto
[ks. S(14.1)]

## Slide 21: Sirontateoriaa
Sironta tapahtuu kaikkien atomien elektroniverhoista!
NÄYTE
LÄHDE
DETEKTORI
Zoom in
Origo
Atomit
Alkeis-
koppi
Neutronisironnan tapauksessa…
Elektronitiheys atomissa
Laue-ehto
Rakennetekijä
Elektronitiheyden Fourier-muunnos
= Atomin muototekijä
Sironneiden säteiden kokonaiskenttä

## Slide 22: Esimerkki: BCC = SC + kanta, CsCl-rakenne
SC:n käänteishila
x,y,z komponentit
SC:ssa kanta
Rakennetekijä: SC + Kanta
Rakennetekijä
 Rakennetekijän merkitys (ja käyttö)
BCC = SC +Kanta
BCC ja CsCl rakenteet
Rakennetekijä
Identtiset atomit
BCC
Sironta tapahtuu

## Slide 23: BCC = SC + kanta, rakennetekijän tulkinta
2π/a
SC:n käänteishila
BCC
Rakennetekijä sammuttaa SC:n käänteishilan pisteitä
k
k'
SC (100) –sironnan häviäminen BCC:ssa, Braggin kuva
GSC(100)
A
B
A-B –matkaero = l
4π/a
BCC:n
, jäljelle jää BCC:n käänteishila FCC.
Miksi (110) säilyy, mutta(111) häviää?
Destruktiivinen interferenssi
Kaikki Millerin indeksit eivät vastaa tasoperheitä.
GSC(100) ei ole BCC:n hilaperhe. GSC(200) on.
GSC(200)
Taso vain BCC:ssa
A-C –matkaero = l/2
C

## Slide 24
Bravaishila + kanta, sironnan ”valintasäännöt”
Esim. ZnS-rakenne: FCC + 2-atomikanta, FCC: SC + 4-atomikanta
FCC = SC + 4-atomikanta, rakennetekijä
[Simon, s. 148-9]
ZnS = SC + 8-atomikanta = FCC + 2-atomikanta
[S(14.13)]
”Tyhjän” FCC-4-atomikannan rakennetekijä, vastaa FCC:n Laue-ehtoa
ZnS-2-atomikannan rakennetekijä
ZnS-kanta:
FCC-kanta
FCC-kanta
 timantti
Sirontaa, jos
(h+k+l )/2 ei ole pariton kok. luku
Lisäehto
Yleistettävissä muihin kiderakenteisiin

## Slide 25
Esimerkki: Röntgendiffraktio Si-kiteestä
Kiteen pinta on (111)-taso
(111) kaksoiskerros
Heijastukset (n,n,n) KH:n vektoreista
n = ?
h,k,l kaikki parittomia tai parillisia
(h+k+l )/2 ei ole pariton kok. luku
Heijastukset KH:n vektoreista:
(1,1,1), (3,3,3), (4,4,4) …
(1,1,1)
(3,3,3)
(4,4,4)
(Ks. Simon (14.12) ja s. 265)
Timanttihila = FCC + kahden atomin kanta

## Slide 26
Sirontamittaukset, käytännön ongelma ja sen ratkaisuja
Laue-ehto
Sirontaa mutta vain, kun ehto on voimassa.
Perin harvassa suunnassa!
DD
DD
DD
1) Pyöritetään näytettä (käänteishila pyörii origon ympäri, Ewaldin pallo paikallaan).
Sirontaa nähdään, kun
2) Käytetään useita säteilyn aallonpituuksia,
Laue-menetelmä (Ewaldin pallon kuori
paisuu)  mm. erilliskiteiden suuntaaminen.
3) Pulverinäyte (jokainen KH:n piste  pallon pinta)
Heijastukset pallojen
leikkauksen suuntaan
Origo
KH:n pisteet
Hilarakenteiden ja hilavakioiden tarkka määrittäminen

## Slide 27
Pulverimenetelmä eli Debye-Scherrer menetelmä
2θ
Renkaita!
Pulveri- eli Debye-Scherrer
menetelmä
Bragg-geometria
Näyttöpinnalla renkaita kulmissa 2q

## Slide 28
Esimerkki: Röntgendiffraktio Si-pulverinäytteestä
Si
Aallonpituus l = 0.5 Å
Laue-ehto
Hilavakio a = ?
Heijastukset KH:n vektoreista:
(1,1,1), (2,2,0), (3,1,1), (4,0,0) …
h,k,l kaikki parittomia tai parillisia
(h+k+l )/2 ei ole pariton kok. luku
Timanttihila
|Ghkl| kasvaa

## Slide 29
Mitä opimme sironnasta kidehilasta
Braggin formalismi
Intensiteettimaksimit näkyvät kun
Laue-ehto
k
k'
θ
G
KH
G (=origo)
Elektronitiheyden Fourier-muunnos = Atomin muototekijä
Laue-ehto
Rakennetekijä
Sironta tapahtuu kaikkien atomien elektroniverhoista!
Atomit
Alkeis-
koppi
Valintasäännöt sironnalle

## Slide 30
Diffraktiokokeet: Röntgen säteet, neutronit, elektronit, atomit
Aallonpituus (0.1-10Å ) ~ hilavakio (1Å)
Braggin sirontaa, jos
Neutronit: 10 meV-1 eV ~ termiset neutronit
Elektronit: 10 eV-1 keV
He-atomit: 10 meV-1 eV ~ termiset atomit
Röntgen: 1-100 keV
Miksi erilaiset kulmakertoimet? Mistä voitaisiin johtaa?
Missä tutkimuksissa eri menetelmiä voidaan käyttää?
Röntgen: bulk-kiderakenne
Neutronit: bulk-kiderakenne, fononien dispersiorelaatiot, magneettiset rakenteet
Elektronit: pintatutkimus
He-atomit: pintatutkimus
 Hiukkasilla de Broglie -aallonpituus

## Slide 31
Röntgensäteiden tuottaminen
http://www.hardhack.org.au/book/export/html/108
Suurjännitelähde, jossa katodilta anodille iskeytyvät elektronit tuottavat röntgensäteilyä:
1) jarrutussäteilyn (Bremsstrahlung) jatkumo eri aallonpituuksia ja 2) selkeitä intensiteettipiikkejä transitioista, joissa säteily irrottaa sisempien tilojen elektroneja atomeista (ionisaatio) ja elektronien siirtyessä (”pudotessa”) näille tiloille emittoituu tiettyjä aallonpituuksia vastaavia fotoneita
1
2

## Slide 32
Synkrotronit
http://www.esrf.eu/about/synchrotron-science/synchrotron
http://geographyfieldwork.com/SynchrotronWorks.htm
Elektronit kiihdytetään lähes valon nopeuteen ja pakotetaan muuttamaan kulkusuuntaa magneeteissa.
Intensiivinen ja fokusoitunut Röngen suihku, jonka jatkuvasta spekristä voidaan monokromatisoida halutun energian suihku.

## Slide 33
Röntgensironta, atomin muototekijä
Elektronitiheyden Fourier-muunnos = Atomin muototekijä
Aallon amplitudi detektorissa
Laue-ehto
Rakennetekijä
Sironta raskaista atomeista peittää sironnan kevyistä atomeista.
Vaikea havaita vetyä. Vaikea erottaa periodisen taulun vierekkäisiä atomeita toisistaan.

## Slide 34
Vuorovaikutus ensisijaisesti ytimien kanssa
Laitteet suuria & kalliita (neutronilähde!)
Energiahajonta suuri, matala intensiteetti
Ytimen neutronisieppaus mahdollinen (3He, vanadium…)
Neutronisironta
Vaikutusalan vaihtelu ~dekadi  Vierekkäisen varausluvun atomit erottuvat
European Spallation Source (ESS), Lund, rakenteilla
Triga Mark II tutkimusreaktori, toimi myös Otaniemessä
Neutronien sirontavaikutusalat kevyille atomeille suuria.
Vedyn havaitseminen kiinteissä ja biologisissa aineissa

## Slide 35
D
D
FCC:n 1. Bv
Neutronisironnan sovelluksia: fononien dispersiorelaatioiden mittaaminen
Fononien energiat ~10-100 meV
k-vektorit ~1/a ~ 1/Å
Neutroneilla samaa suuruusluokkaa
Kuvassa alumiinin ja timantin dataa. Kumpi on kumman?
Alumiini
Timantti
Alumiini: FCC vain akustiset moodit
Timantti: FCC+kanta  myös optisia
moodeja
Vahvemmat sidokset 
korkeammat fononien energiat

## Slide 36
MnO
(111)
(111)
(311)
(311)
Mn-atomi
O-atomi
Magneettinen momentti
Antiferromagneettinen MnO
Lämpötila
nousee
Neutronilla on magneettinen momentti
Vuorovaikutus ionien magneettisten momenttien kanssa
Neutronisironnan sovelluksia: magneettiset rakenteet
Hilavakio puolittuu
Magneettinen järjestys häviää
Piikkien välimatkat kasvaa
Mikä kideranne?
NaCl kiderakenne