## Slide 1: PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), Kevät 2019
Emppu Salonen
Martti Puska
Kristoffer Simula
Luento 6, torstai 23.5.2019
OSA 1: Blochin teoreema, melkein vapaiden elektronien malli
1

## Slide 2
Aiheet tällä viikolla
FORMALISMIA:
Blochin teoreema
Melkein vapaiden elektronien malli (NFE)
YHTEENVETOA JA ELEKTRONIEN VYÖTEORIAN SOVELLUKSIA:
TBA vs NFE
Elektronien semiklassinen malli
Vyörakenteista

## Slide 3
Osaamistavoitteet, Blochin teoreema ja melkein vapaiden elektronien malli
Osaat esittää ja selittää Blochin teoreeman päätuloksen: miten vapaan elektronin aaltofunktio muuttuu periodisessa potentiaalissa sekä mitä symmetriaominaisuuksia tällä aaltofunktiolla (Blochin aalto) on kiteessä. Osaat myös soveltaa teoreemaa.
Osaat esittää ja selittää melkein vapaiden elektronien mallin (nearly free electron model, NFE) keskeiset piirteet: alkuoletukset, miten elektronien energiatasot periodisessa potentiaalissa muuttuvat vapaisiin elektroneihin nähden (ja miksi), energiavöiden ja -aukkojen synty (miksi) sekä energiavöiden eri esitystavat (jatkettu/extended, rajoitettu/reduced, jaksollinen/periodic).

## Slide 4: Blochin teoreema

## Slide 5
Elektronit periodisessa potentiaalissa
Aaltoluonne
Kideliikemäärän säilyminen sironnassa
Kaikki yksihiukkasenergiatilat 1. Brillouin’n vyöhykkeessä
1D elektronirakenne  3D elektronirakenne (aaltofunktiot ja energian ominaisarvot)
Atomien elektronitilat
Tiukan sidoksen (TB) aproksimaatio
Vapaiden elektronien malli
Melkein vapaiden elektronien (NFE) malli
Yksihiukkas - Schrödingerin yhtälö
Ytimet/ionit ja kaikki /valenssi elektronit
Keskimääräinen period.potentiaali

## Slide 6
Blochin teoreema
 Seuraus potentiaalin periodisuudesta!
1-dim. periodinen vallipotentiaali:
Schrödingerin yhtälö
Periodinen potentiaali Bravais-hilassa
Fourier - komponentit
Elektronin aaltofunktion ja energian muodot
(selvitetään liikemääräavaruuden avulla!)
Potentiaali Fourier –sarjana

## Slide 7
Blochin teoreema
1. Brillouin’n
vyöhykkeessä N k-pistettä
 ?
Aaltofunktion Fourier –sarja
(tasoaaltokehitelmä):
Superhilan KH:n vektorit
V (superkoppi), missä N alkeiskoppia.
Periodiset reunaehdot (isossa) tilavuudessa
Superhilan vektorit
Superkopissa (V)
N alkeiskoppia
Hilan alkeisvektori
 Aaltofunktio Fourier-sarjana

## Slide 8
Blochin teoreema
 Elektronin aaltofunktion muoto
Schrödingerin yhtälö k-avaruudessa
Seuraavaksi tämän merkitys

## Slide 9
Blochin teoreema
 Elektronin aaltofunktion ja energian muodot
Ominaisarvot = energiavyöt
n = vyöindeksi
Blochin aaltofunktiot
Ominaisfunktiot
Vain :n verran toisistaan poikkeavat -tilat kytkeytyvät!
ei-triviaali ratkaisu tietyn :n kertoimille , kun yhtälöryhmän determinantti häviää (N kpl yhtälöryhmiä, jokaista 1. Brillouin’n vyöhykkeen :ta kohti yksi ryhmä).
ratkaistavan yhtälön aste = (nollasta poikkeaviksi oletettujen) –kertoimien määrä.
 jokaisella : kertoimille lineaarinen homogeeninen yhtälöryhmä, joka kytkee käänteishilavektorin verran toisistaan poikkeavat -arvot
Indeksikikan merkitys

## Slide 10
Blochin teoreema, oletukset ja lopputulos
Schrödingerin yhtälö
Periodinen potentiaali Bravais-hilassa
Käänteishilaperiodiset
Aallon periodiset reunaehdot superkopin suhteen, ratkaisut 1. Brillouinin vyöhykkeessä
Blochin aaltofunktiot
( reunaehdot alkeiskopin reunoilla, luentotehtävä)

## Slide 11
1D - Blochin aaltofunktio
u(x): 1s-tyyppinen ja sitova atomiytimien (x=na) suhteen

## Slide 12
… ja kiteen periodisuuden ”kosto”:
Aaltojen sirontaa 1. Brillouin’n vyöhykkeen reunalta  Melkein vapaiden elektronit kiteissä: Vyörakenteen energia-aukot
Blochin teoreema ja vapaat elektronit
Vapaiden elektronien paluu:
”When I started to think about it, I felt that the main problem was to explain how the electrons could sneak by all the ions in a metal so as to avoid a mean free path of the order of atomic distances… By straight Fourier analysis I found to my delight that the wave differed from the plane wave of free electrons only by a periodic modulation.”
Felix Bloch
… kuitenkin:
Kvanttimekaniikan ominaistilat ovat stationaarisia, myös Blochin tilat.  Metallien resistiivisyyden aiheuttaa sironta periodisuuden poikkeamista.

## Slide 13
Luentotehtävä, Blochin aaltofunktiot, sovellus
Tarkastele elektronitiloja kaksidimensioisessa yksinkertaisessa neliöhilassa. Hahmottele Blochin teoreeman perusteella elektronin aaltofunktion pääpiirteet eli miten aaltofunktion etumerkki muuttuu siirryttäessä Wigner-Seitz –kopista viereisiin koppeihin. Tarkastele seuraavia k-pisteitä ja symmetrioita vastaavia aaltofunktioita.
Kopin keskipisteen suhteen s-tyyppinen aaltofunktio, k-piste on 1. Brillouin’n vyöhykkeen origossa eli G-pisteessä.
Kopin keskipisteen suhteen s-tyyppinen aaltofunktio, k-piste on 1. Brillouin’n vyöhykkeen reunalla [10]-suunnassa eli K1-pisteessä.
Kopin keskipisteen suhteen s-tyyppinen aaltofunktio, k-piste on 1. Brillouin’n vyöhykkeen reunalla [11]-suunnassa eli L-pisteessä.
Kopin keskipisteen suhteen py-tyyppinen aaltofunktio, k-piste sijaitsee G-, K1-, L tai K2-pisteessä. K2-piste on 1. Brillouin’n vyöhykkeen reunalla [01]-suunnassa.
Päättele aaltofunktion nollatasojen määrien perusteella, missä k-pisteissä s- ja p-tyyppisiä aaltofunktioita vastaavien energiavöiden minimit ja maksimit sijaitsevat.

## Slide 14
Luentotehtävä, visuaaliset ratkaisuvihjeet
Contour plot (aaltofunktion pos. ja neg. arvot)
1. Brillouinin
vyöhyke
x
x
G
K2
K1
L
KÄÄNTEISHILA
Blochin aaltofunktiolle pätee:
b) s-tyyppinen aaltofunktio,
Siirrokset suorassa hilassa:
SUORA HILA
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Nollatasot aina kopin reunalla. Miksi? Tilan energia kasvaa kopin reunoilla olevien nolla-tasojen (yhtenäiset viivat) määrän kasvaessa.
s-tyyppinen
atomiorbitaali
py-tyyppinen
atomiorbitaali
+
+
-

## Slide 15: Melkein vapaiden elektronien malli (NFE -malli)

## Slide 16
”Tyhjän hilan” oletus
Heikko mutta periodinen potentiaali = ”tyhjä hila”
Energia
1D –hila, hilavakio = a
Vapaaelektronimalli
E(k)
k
1. Bv.
1. Brillouin’n vyöhyke sisältää kaikki ratkaisut!
Tilojen kirjanpidon muutos:
k-pisteet välillä
k-pisteet 1. Bv:ssä + vyöindeksi n
Vapaaelektroniparabelin redusoiminen 1. Bv:hen: siirretään vyön osia Gn:n verran
Samalla k-arvolla useita energioita, vöitä!

## Slide 17
Melkein vapaiden elektronien malli
 Elektronien energiavyöt ml. energia-aukon synty
Vapaaelektronimalli
”Häiriintymätön” Hamilton Tasoaalto Vapaaelektroniparabeli
Heikko periodinen potentiaali
Melkein vapaat elektronit
V0 = potentiaalin keskiarvo,
voidaan valita: V0 = 0
Ei tulosta
1. kertaluvussa
Ks. Griffiths QM, sivut 249-262 (pääkohdat)
1. Kertaluvun häiriöteoria
[G(6.9)]
Matriisielementti
= Potentiaalin Fourier muunnos (vain komponentit )

## Slide 18
Melkein vapaiden elektronien malli
Korkeampaa häiriöteoriaa
2. Kertaluvun häiriöteoria
[G(6.15), S(15.2)]
Miksí rajoitus?
Periodinen potentiaali
Laue-ehto
Vain näillä komponentella häiriö voi vaikuttaa elektronin energiaan
Braggin taso
Häiriön vaikutus erityisen suuri. Tapaus erikoiskäsittelyyn.

## Slide 19
Melkein vapaiden elektronien malli
Degeneroituneen tapauksen häiriöteoria
Häiriön V(r) vaikutus erityisen suuri
[S(15.4)]
[S(15.3)]
1D –hila, hilavakio = a, G = 2p/a
Esimerkki
1. Bv.
k = -k´ =p/a, kumpikin on 1. Brillouin’n vyöhykkeen reunalla!
G:n suunta kuten esim. Ashcroft&Mermin tai Ibach&Lüth  Kääntää joitain etumerkkejä verrattuna Simonin esitykseen.

## Slide 20
Melkein vapaiden elektronien malli
Degeneroituneen tapauksen häiriöteoria
Häiriö kytkee tilat k ja k´ ja niiden aaltofunktiot superponoituvat
[G(6.17), S(15.6)]
(vrt. H2+ -molekyylin sitova ja ei-sitova tila)
Häirityn systeemin energian ominaisarvot ja aaltofunktiot (2 kpl)
Diagonalisointi
Matriisi-vektori –ominaisarvoyhtälö
[G(6.28), ~S(15.5)]

## Slide 21
Melkein vapaiden elektronien malli
Energia-aukkojen synty
[S(15.7]
Ominaisarvotehtävän ratkaisu
[S(15.8)]
[G(6.26)]
k 1. Bv:n reunalla
[S(15.9)]
Energian ominaisarvot
1D –hila, hilavakio = a, G = 2p/a
Esimerkki
Energia-aukko

## Slide 22
Melkein vapaiden elektronien malli
Ominaisfunktiot energia-aukon ala- ja yläpuolella 1. Bv:n reunalla
1D –hila, hilavakio = a, G = 2p/a
F-muunnos Inversios.
Ominaisfunktiot
Aalto (aikariippuva |Y> ) siroaa 1.Bv:n reunasta:
Tuleva ja heijastunut aalto  Seisova aalto

## Slide 23
Melkein vapaiden elektronien malli
Miksi energia-aukko syntyy?
1D –hila, hilavakio = a, G = 2p/a
Mallipotentiaali
Aaltofunktiot
Suuri pot.energia
Pieni pot.energia
Energia-aukko

## Slide 24
Melkein vapaiden elektronien malli
 Elektronien vyörakenteet
Kaukana Braggin tasoista
Valittu V0 =0
Braggin tasolla
Jokainen G
 energia-aukko
Yleinen tapaus
Ks. Myös kehitelmä pienille poikkeamille Braggin tasosta S(15.12)
[G(6.27)]

## Slide 25
Melkein vapaiden elektronien malli
 Elektronien vyörakenteet
Vyöhyke-esitykset
Laajennettu Redusoitu Toistettu
Perusmuoto!

## Slide 26
Mitä opimme elektronien tiloista periodisessa potentiaalissa?
Blochin aaltofunktiot
Melkein vapaiden elektronien malli
Degeneroitunut häiriöteoria tasoaalloille
1D -hila
Aaltofunktiot
Superpositiot vastakkaisiin
suuntiin etenevistä aalloista.
 Seisovat aallot.
Ratkaisut 1. Bv:ssä
Braggin tasolla
Energia-aukko