## Slide 1: PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), Syksy 2018
Emppu Salonen
Martti Puska
Kristoffer Simula
Luento 6, torstai 23.5.2019
OSA 2: Elektronien vyöteoria

## Slide 2
Aiheet tällä viikolla
FORMALISMIA:
Blochin teoreema
Melkein vapaiden elektronien malli (NFE)
YHTEENVETOA JA ELEKTRONIEN VYÖTEORIAN SOVELLUKSIA:
TBA vs NFE
Druden ja Sommerfeldin mallit sekä elektronien semiklassinen teoria (~Simon 17.1)
Vyörakenteista

## Slide 3
Osaamistavoitteet, Elektronien vyöteoria
Tunnistat tiukan sidoksen approksimaation ja melkein vapaiden elektronien mallin yhtäläisyydet ja erot.
Osaat johtaa elektronien vyöteoriaan perustuvat elektronien semiklassiset liikeyhtälöt, joita sovelletaan elektroneihin ulkoisissa sähkö- ja magneettikentissä.
Osaat selittää miten periodisen potentiaalin voimakkuus vaikuttaa elektronien miehittämiin tiloihin (Fermi-pintaan) ja miten energiavyörakenne tällöin johtaa joko metalliin, eristeeseen tai puolijohteisiin. Tunnistat vyörakenteista E(k) materiaalien ominaisuuksia.

## Slide 4: Tiukan sidoksen aproksimaatio vs. Melkein vapaiden elektronien malli

## Slide 5
NFE
Monoatominen tiukan sidoksen vs. melkein vapaiden elektronien malli
1. Brillouin’n vyöhyke
TBA
Elektronien energiavyöt E(k)
Kaukana Braggin tasoista
Valittu V0 =0
Vrt. k = 0
-alueita
Yleinen tapaus
Braggin tasoilla energia-aukot
Vrt. k = p/a
-alueita

## Slide 6
0
0
0
a
2a
Aikariippuvat aaltofunktiot
Vrt. Simon 16.3 alin kappale
Monoatominen tiukan sidoksen vs. melkein vapaiden elektronien malli
TBA
s-tyyppisellä vyöllä
ylin tila
p-tyyppisellä vyöllä
alin tila
Ominaisfunktiot 1.Bv:n reunalla k=p/a
NFE
Seisova aalto, vierek-käiset atomit vastak-kaisissa vaiheissa
Etenevä aalto
Seisova aalto, vierekkäiset atomit samassa vaiheessa
0
a
2a
k=p/a
k=p/5a
k=0

## Slide 7
Monoatominen tiukan sidoksen vs. melkein vapaiden elektronien malli
Elektronien energiavyöt E(k)
+ -
+ -
+ -
+ -
p-vyön pohja (k=p/a)
+ -
+ -
+ -
+ -
p-vyön huippu (k=2p/a0)
-
+
s-vyön huippu (k=p/a)
-
+
+
+
+
+
s-vyön pohja (k=0)
TBA-aaltofunktiot:
Piirrä vaiheaalto osoitinvektorina, kun k=0, 0<k<p/a, p/a
TBA-aaltofunktiot:

## Slide 8: Elektronien semiklassinen malli (Drude  Sommerfeld  Bloch)

## Slide 9
Sähkönjohtavuus, Hall -ilmiö
Elektroniin vaikuttava Lorentz-voima
Druden mallin liikeyhtälö elektronien keskimääräiselle liikemäärälle
Relaksaatioaika
Sironta
Sommerfeldin QM-teoria
Ajautumis-nopeus (k)
Fermi-pallo siirtyy
Hall-kerroin
Elektroneille < 0
Sommerfeld
Elektronikaasun dynamiikka voidaan kuvata yksittäisten elektronien dynamiikalla, jos niitä ei tarvitse lokalisoida elektroni-elektroni etäisyydelle.
(Ashcroft & Mermin: ”… an elementary theorem, which we state without proof, since the proof, though simple, is notationally rather cumbersome.”)
Sähkönjohtavuus
Semiklassinen malli Blochin elektroneille

## Slide 10
Elektronien liikeyhtälö periodisessa kiteessä
 Elektroni = aaltopaketti Blochin tiloista  dynamiikka
Vaihenopeus
Aaltopaketti levenee, kun korkeat taajuudet etenevät nopeammin
Blochin tilat (1D)
Superpositio
Tarvittava QM, elektronien vyörakenne
Klassinen kuvaus aaltopaketille = e-
Etenevä aaltopaketti
Ryhmänopeus = e-:n nopeus
[~S(17.2)]

## Slide 11
Liikeyhtälö aaltopaketille
Nopeus
[S(17.2)]
Esim. sähkökenttä
Ulkoinen voima
(Ks. Simon s. 185, alareuna)
Elektronin energian muutos
Energiaa siirtyy kentästä elektronille ajassa d t
Newtonin II laki
(myös QM-perusteltu)
[S(17.7)]
Sekä miehitetyille että miehittämättömille tiloille!
k-vektorin aikakehitys!

## Slide 12
Efektiivinen massa, elektronit ja aukot
(jatketaan 1D:ssa à la Simon)
Efektiivinen massa
Elektroni sähkökentässä E
Aukko sähkökentässä E
Halutaan m* > 0 myös virtuaalisille hiukkasille, aukoille  aukon varaus =+e
Esim.1D melkein vapaat elektronit
Vyön pohja: m* > 0, elektronitiloja
Vyön huippu: m* < 0, aukkotiloja
Kiihtyvyys
Nopeus
Newton II

## Slide 13
Tyhjä johtavuusvyö
Täysi valensivyö
elektroni
aukko
Puolijohteiden varauksenkuljettajat = elektronit ja aukot
Simon 17.1.1
Aukon kin. energia
Steady state
Liikkuvuus
Druden transport yhtälö
Myös joissain metalleissa (Be, Mg, Al(suuri B) varauksen kuljettajat aukkoja
Positiivisen varauksen kuljettajan Hall-kerroin
Taulukko 3.1

## Slide 14
Blochin elektroni magneettikentässä
r-avaruus: rata spiraali
k-avaruus:
kz = vakio
E(k) = vakio
E(k) = vakio
kz = vakio silmukan tasolla
e
Efektiivisten massojen
mittaus
(ei tenttiasiaa)

## Slide 15: Vyöteoria Eriste, puolijohde vai metalli?

## Slide 16
U
Vyörakenteita: Alumiini
FCC (käänteishila BCC)
Todellinen vyörakenne (yhtenäinen viiva)
Tyhjän hilan elektronien vyörakenne (katkoviiva)
FCC-hilan 1. Brillouinin vyöhyke
= BCC-hilan Wigner-Seitz -koppi

## Slide 17
Fermi-energian tai valenssivyön huipun paikka
1D kidehila, 1 atomi / alkeiskoppi
Mitä energian tasoa myöten vyöt on miehitetty, kun atomit ovat a) mono- b) di- c) trivalentteja? Milloin syntyy eriste?
Miten tilanne muuttuu, jos alkeiskopissa on kaksi atomia (Vrt. tiukan sidoksen luennot)?
N alkeiskoppia/ superkoppi
N k-pistettä/ 1. Bv.
2 spintilaa/ k-piste
2 elektronitilaa /alkeiskoppi /vyö
Vöiden lukumäärä 1. Bv:ssä kaksinkertaistuu.
Atomien määrä alkeiskopissa ei vaikuta tilojen määrään vyöllä.

## Slide 18
Al
FCC-alkeiskoppi:
1 atomi
3 valenssielektronia
1.5 täyttä vyötä
Fermi-pinta
Fermi-energia
Fermi-energian tai valenssivyön huipun paikka
2 elektronitilaa per
vyö ja alkeiskoppi
Korkean symmetrian suunnissa degeneroituneita vöitä
FCC-alkeiskoppi:
2 atomia
8 valenssielektronia
4 täyttä vyötä
Energia-aukko
Valenssivyön huippu
Miehitettyjen vöiden määrittäminen
2 vyötä
1. Bv:ssä

## Slide 19
Al: vyörakenne ja tilatiheys
sp vyöt, fcc
~vapaiden elektronien energiavyöt
~vapaiden elektronien tilatiheys

## Slide 20: Cu: vyörakenne ja tilatiheys
Cu
FCC

## Slide 21
Fermi-pinta
Tyhjän hilan 2D-malli: vapaat elektronit + neliöhila, hilavakio a
1. Brillouin’n vyöhyke
2p /a
2p /a
Monovalentti metalli
Vapaiden elektronien
Fermi-ympyrän säde?
Divalentti metalli
 Miten muuttuu vapaiden elektronien pallon pinnasta

## Slide 22
Fermi-pinta
Melkein vapaiden elektronien malli + neliöhila, hilavakio a
Divalentti metalli
Monovalentti metalli
1. Bv.
2p /a
Potentiaali voimistuu
Braggin tason lähellä
Braggin tasolla

## Slide 23
Fermi-pintoja
https://phys.ufl.edu/fermisurface/
Monovalentteja metalleja
Li
K
Cu
Missä metallissa on pienin ja missä suurin periodinen valenssielektronien kokema potentiaali?
5 kpl 3d-vöitä
Cu
4s-vyö
 Fermi-pinta
Fermi-energia
Miten metalliatomien elektronirakenne voisi selittää trendin potentiaalin voimakkuudessa?

## Slide 24
Divalentti Ca
Fermi-pinta
Aukkoja alimmalla vyöllä
Elektroneita toisen vyön taskuissa
Trivalentti Al:
Vapaiden elektrien pallomainen Fermi-pinta laajennetussa vyöhyke-esityksessä.
1. Bv. täynnä
Fermi-pinta 2. ja 3. Bv:ssä
Fermi-pintoja

## Slide 25: Luentotehtävä
Alla näet C:n (timantti), Ca:n, GaN:n ja Pd:n valenssi- ja johtavuuselektroneiden vyörakenteet. Tunnista ne! Mihin seikkoihin kiinnitit huomiota tunnistuksessa?
a)
b)
c)
d)
d)

## Slide 26: Luentotehtävä
Vihjeet:
Cu
Al

## Slide 27: Luentotehtävä
Alla näet C:n (timantti), Ca:n, GaN:n ja Pd:n valenssi- ja johtavuus elektroneiden vyörakenteet. Tunnista ne! Mihin seikkoihin kiinnitit huomiota tunnistuksessa?
a)
b)
c)
d)
d)

## Slide 28: Luentotehtävä
Alla näet C:n (timantti), Ca:n, GaN:n ja Pd:n valenssi- ja johtavuus elektroneiden vyörakenteet. Tunnista ne! Mihin seikkoihin kiinnitit huomiota tunnistuksessa?
a)
b)
c)
d)
d)

## Slide 29: Luentotehtävä
Alla näet C:n (timantti), Ca:n, GaN:n ja Pd:n valenssi- ja johtavuus elektroneiden vyörakenteet. Tunnista ne! Mihin seikkoihin kiinnitit huomiota tunnistuksessa?
a)
b)
c)
d)
d)

## Slide 30: Vyörakennemallin sovelluksia
Elektronien transport ominaisuudet:
-Elektronit ja aukot, kidehilan vaikutus  efektiiviset massat, sironta
kidevirheistä ja hilavärähtelyistä
Materiaalien optiset ominaisuudet:
-Fotonit virittävät elektroneja miehittämättömiin tiloihin
Puolijohdefysiikka ja –sovellukset:
-pn-liitokset, aurinkokennot, LEDit, laserit…
Materiaalien magneettiset ominaisuudet:
-Magneettikentän vaikutus, spontaani magnetismi
Nanorakenteet:
-nanopartikkelit, hiilinanoputket, grafeeni, pinnat ja rajapinnat, kerrosrakenteet…
Näistä lisää kurssissa PHYS-E0421 Solid State Physics

## Slide 31
First-principles electronic structure calculations
Tiheysfunktionaaliformalismi
Kohn-Sham -menetelmä
P. Hohenberg and W. Kohn, Phys Rev. 136, B864 (1964).
W. Kohn and L Sham, Phys. Rev. 140, A1133 (1965).
Itseytyvä (self-consistent) ratkaisu
Efektiivinen potentiaali =
Ulkoinen p. + el. Repulsio + vaihto- ja korrelaatio p. (loput el-el vuorovaikutukset)
Elektronitiheys
Yksielektronitilat
Kohn-Sham -yhtälöt
Kokonaisenergia
Funktionaali el.tiheydestä
(ei tenttiasiaa)

## Slide 32
First-principles electronic structure calculations
Kohn-Sham -yhtälöt
Ulkoinen potentiaali
 Ytimet (ionit), sähkö- ja magneettikentät
Numeerinen ohjelmisto
Supertietokone
Elektronirakenteet esim. E(k), virittyneet tilat ml. kollektiiviset viritykset, elektronien dynamiikka (transport- ja injektio-ominaisuudet)
Ionirakenteet ja niiden dynamiikka ml. fononispektrit, ionien diffuusio, kemialliset reaktiot
Systeemeille: erilaiset materiaalit ja niistä tehdyt rakenteet, koko 102 … 103 atomia superkopissa.
(Dynaamisessa) vuorovaikutuksessa
(ei tenttiasiaa)